|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 25.05.12 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 1 |

| ### КОД прекращает действие предыдущего издания от 19.05.06г; ### ОПИСАНИЕ. ### TU 0141/00; ### ПРОЗРАЧНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГРУНТОВОЧНЫЙ ЛАК. Область применения:; Полы, лестницы и штурвалы. Способ нанесения:; Распыление и окунание. Рецептура смешивания: Часть А Часть В (отвердитель) Растворитель; TU 0141 ТН 0759 или ТН 0780 DT 452 Или DT1155 или DT 0436; по весу (кг) 100 50 30 30; по объему (л) 100 50 30 30. ## Технические характеристики Сухой остаток (%):; 42  1. Удельная плотность (кг/л):; 0,975  0,030. Вязкость DIN 4 при 20ºС (секунды):; Часть А: А+В:; 20  4 18  3. ## Общие характеристики Жизнеспособность (при 20С):; 3 часа. Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/м2):; Максимум 150. Интервал между слоями:; Минимум 1 час, максимум 3 часа. Количество слоёв:; 3 – 5. Время сушки (при 100 г/м2 и 20С):; Пылестойкость: Исчезновение отлипа: Штабелирование изделий:; 20 минут 40 минут 8 часов. Шлифовка:; Выждать минимум 24 часа. Нанесение последующих слоев:; Выждать минимум 24 часа. Срок годности:; 36 месяцев. После длительного хранения всегда проверяйте однородность и тщательно перемешивайте для устранения возможного осадка.. Подготовка окрашиваемой поверхности: Морилки на водной основе (АС 600/ХХ или АС 1400/ХХ) или морилки на основе растворителей (ХМ 8000/ХХ или ХМ 7100/ХХ). Основные характеристики: TU 0141/00 – полиуретановый грунтовочный лак, который показывает превосходную прозрачность, хорошую адгезию и превосходное сопротивление, периодически повторяющемуся понижению температуры. Благодаря его специальной рецептуре, данный продукт следует применять, прежде всего: - Когда требуется предельная прозрачность, эластичность и хорошее сцепление (например, на лестнице) - Для окраски штурвала методом погружения, разбавленный 30-40% с растворителем DT 0436/00 c интервалом между слоями 1-2 часа. - Как барьерный грунт для крышек гробов, с отвердителем ТН 0775/00 или ТН 0793/00. - Для того, чтобы лак не желтел, используется отвердитель ТН 0759/00. Специальные инструкции Летом, или в тропической зоне, рекомендуется использовать медленно сохнущий разбавитель DT1146 для нанесения покрытия распылением, тогда как для того чтобы покрывать окунанием всегда должен использоваться DT 0436/00. Для придания TU 0141/00 легких цветовых оттенков рекомендуются морилки серии ХС1900/ХХ. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |