|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 24.05.12 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 1 |

| ### КОД прекращает действие предыдущего издания от 17.05.06г; ### ОПИСАНИЕ. ### TU 0161/00; ### ПРОЗРАЧНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГРУНТОВОЧНЫЙ ЛАК. Область применения:; Встроенная мебель, двери, профили. Способ нанесения:; Аэрмикс и безвоздушные распылители. Рецептура смешивания: Часть А Часть В (отвердитель) Растворитель; TU 161 ТН 775 DT 1150/DT 40; по весу (кг) 100 50 10-30; по объему (л) 100 50 10-30. ## Технические характеристики Сухой остаток (%):; Часть А:; 47  2. Удельная плотность (кг/л):; Часть А:; 0,990  0,030. Вязкость по Брукфильду при 20ºС(probe 3 rpm 20):; 1150  150. Общие характеристики Жизнеспособность (при 20С):; 2 часа. Количество слоёв:; Максимум 3. Интервал между слоями:; Минимум 1 час, максимум 3 часа. Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/м2):; Максимум 180. Время сушки (при 100 г/м2 и 20С):; Пылестойкость: Исчезновение отлипа: Штабелирование изделий:; 10-15 минут 40-50 минут 6 часов. Ускоренная сушка:; Обдув: Горячий воздух при 50ºС: Охлаждение:; 15 минут 60 минут 15 минут. Шлифовка:; Выждать минимум 8 часов. Нанесение последующих слоев:; Выждать минимум 16 часов. Срок годности:; 36 месяцев После длительного хранения всегда проверяйте однородность и тщательно перемешивайте для устранения возможного осадка.. Подготовка окрашиваемой поверхности: Морилки на водной основе (АС 600/ХХ или АС 1400/ХХ) или морилки на основе растворителей (ХМ 8000/ХХ или ХМ 7100/ХХ). Основные характеристики: TU 161 рекомендуется для дверей и отдельных деталей. Данный продукт показывает высокие заполняющие свойства, хорошее вертикальное нанесение, хорошую способность к шлифовке и превосходную устойчивость к отслаиванию. Альтернативные отвердители: Чтобы улучшить смачивание при нанесении распылением, рекомендуется ТН 711 50% или ТН 727 50%. - ТН 711 Сухой остаток (%) 27 ± 1 - ТН 727 Сухой остаток (%) 30 ± 1 Специальные инструкции Летом или в тропической зоне рекомендуется использовать медленно сохнущий разбавитель DT 1146 или DT 40. Для придания TU 161 легких цветовых оттенков рекомендуются морилки серии ХС1900/ХХ. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |