|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 21.01.00 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 2 |

| прекращает действие предыдущего издания от 09.09.97г. ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### TU 0218/XX; ### НАРУЖНЫЙ САМОГРУНТУЮЩИЙСЯ ЛАК. Цвета:; Слоновая кость Красный Белый Белый Зелёный Серый Коричневый Зелёный; 01 08 13 41 42 43 65 66; RAL 9001 кремово-белый RAL 8004 медно-коричневый RAL 6005 зелёный цвет мха RAL 7001 серебристо-серый RAL 8028 тёмно-коричневый RAL 6009 ярко-зелёный; глянец 20  2 20  2 15  3 40  2 20  2 20  2 20  2 20  2. Область применения:; Входные двери, оконные рамы, садовая мебель.. Способ нанесения:; Обычные и электростатические распылители.. Рецептура смешивания: (исключая цвет 13) Часть А Часть В (отвердитель) Растворитель; TU 218/XX ТН 720 DT 452; по весу (кг) 100 40 10 - 30; по объему (л) 100 60 15 - 40. Часть А Часть В (отвердитель) Растворитель; TU 218/13 ТН 720 DT 450; по весу (кг) 100 30 20 - 30; по объему (л) 100 40 30 - 40. ## Технические характеристики Сухой остаток (%):; 71 – 78 в зависимости от цвета. Удельная плотность (кг/л):; 1,450  0,150. Вязкость при 20ºС (секунды):; 13 и 41: другие цвета: А + В:; 35  5 (DIN 8) 24  8 (DIN 8) 20  5 (DIN 4). ## Общие характеристики Жизнеспособность:; 5 часов. Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/м2):; Минимум 80, максимум 150. Интервал между слоями:; Минимум 90, максимум 5 часов. Количество слоёв:; Максимум 3. Время сушки (при 100 г/м2 и 20С):; Пылестойкость: Исчезновение отлипа: Штабелирование изделий:; 40 минут 90 минут 16 часов. Ускоренная сушка (100 г/м2):; Не рекомендуется. Шлифовка:; Выждать минимум 16 часов. Нанесение верхнего слоя:; Выждать минимум 16 часов. Светостойкость:; 5, серые тона (100 часов на ультрафиолет. лучах). Срок годности:; При соблюдении правил хранения срок годности не ограничен. После длительного хранения всегда прове- ряйте однородность и тщательно перемешивайте для устранения возможного осадка.. TU 218/XX является матовым самогрунтующим лаком, специально разработанным для наружных работ. Он показывает прекрасную устойчивость к погодным и температурным изменениям, ультрафиолетовым лучам и химическим воздействиям. Тесты на прочность проведённые нашей компанией и другими институ- тами показали, что покрытие TU 218/XX не портится и не трескается даже в горах на больших высотах и в морской среде, которые, как известно, особо агрессивны. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |  |  |  |
|  |  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 21.01.00 |
|  |  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  |  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 2 из 2 |

| прекращает действие предыдущего издания от 09.09.97г. ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### TU 0218/XX; ### НАРУЖНЫЙ САМОГРУНТУЮЩИЙСЯ ЛАК. После того как лак высохнет, изделие приобретает прекрасный матовый цвет, TU 218/XX может быть использован и как грунт, и как отделочный лак, только предварительно необходимо обработать древесину составом TU 250, который создаёт барьер влажности. Если вам необходима белая глянцевая поверхность (например, для садовой мебели), используйте TU 218/13 как грунт, а TL 2005/13 как отделочный лак. Подготовка окрашиваемой поверхности: Тщательно отшлифовать древесину и пропитать TU 250. Рекомендуемый состав: матовый; белый с глянцем. TU 250; как барьер; TU 250; как барьер. TU 218/XX; как грунт; TU 218/XX; как грунт. шлифовка; шлифовка. TU 218/XX; отделочное покрытие; TL 2005/13; отделочное покрытие. Цветовая гамма серии TU 218/XX может варьировать при добавлении ТР 4140/АВС серии, производимой в виде пасты (но не больше 3%). Пригодные для использования цвета только А2, А5, А8, В6, В8, В9. Рекомендуемая древесина: Лёгкие породы древесины наиболее пригодны для данного лака, при условии, что на ней не очень много сучков и смоленых выделений (смола может выступить через покрашенную поверхность и испортить эстетический вид, образуя жёлтые пятна). Прекрасно подходит древесина болиголова и пихта, т.к. эти породы деревьев имеют мало сучков и содер- жат мала смолы. Сосна даёт разные результаты - это зависит от мест, где она выросла, от времени, когда её спилили и как высушили очищенную древесину. По этим причинам не используйте такой лак, как TU 218/XX, обладающий очень сильной изолирующей силой, вы должны быть точно уверены, что смола сосны не выступит на поверхность, создавая жёлтые пятна. Мы также не советуем использовать пористые породы древесины такие как (меранти, ироко, дуб, каштан), потому что внешний вид будет не очень привлекательный, так как трещины в древесине значительно ухудшают свойства лака на открытом воздухе. Предупреждение: Лак TU 218/XX проявляет максимально возможную эластичность. Тем не менее, он не сможет компенсиро- вать чрезмерную подвижность древесины, (что может быть вызвано сильной влажностью, особыми погод- ными условиями). Мы также рекомендуем проверить размерную устойчивость древесины, перед тем как наносить покрытие. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |