|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 24.09.98 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 1 |

| прекращает действие предыдущего издания от 09.09.97г. ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### TU 0250/00; ### ПРОЗРАЧНАЯ ПРОПИТЫВАЮЩАЯ ОСНОВА ДЛЯ НАРУЖНОГО ЛАКА. Область применения:; Паркет, садовая мебель, двери, рамы, подвижные де- тали.. Способ нанесения:; Погружение, кисть, распылители.. Рецептура смешивания: Часть А Растворитель; TU 250 DT 452; по весу (кг) 100 50; по объему (л) 100 50. ## Технические характеристики Сухой остаток (%):; 9,5  1. Удельная плотность (кг/л):; 0,906  0,030. Вязкость DIN 4 при 20ºС (секундах):; 16  2. Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/м2):; Минимум 10, максимум 30. Количество слоев:; Максимум 1. Время сушки (при 100 г/м2 и 20С):; Пылестойкость: Исчезновение отлипа: Штабелирование изделий:; 4 - 5 минут 20 - 25 минут 1 час. Ускоренная сушка:; Горячим воздухом при 30 – 50 С. Абразивная обработка:; Выждать минимум 30 минут. Нанесение верхнего слоя:; Выждать минимум 1 час. Срок годности:; При соблюдении правил хранения срок годности не ограничен. После длительного хранения всегда прове- ряйте однородность и тщательно перемешивайте для устранения возможного осадка.. Подготовка окрашиваемой поверхности: Тщательно отшлифовать и очистить древесину. Основные характеристики: TU 250 является пропитывающей основой, которая наносится непосредственно на древесину. Она действует как прекрасный барьер против влажности и не позволяет древесному волокну вздуваться. Если TU 250 отшлифовано почти сразу после нанесения, её можно покрыть отделочным лаком, что придаст законченный вид изделию (без дополнительного конверсионного покрытия). TU 250 является превосходным первым покрытием для дверей, окон, рам и садовой мебели, на которое затем наносится цветная краска. Рекомендуется следующая система для покрытия изделий, находящихся всё время на открытом воздухе: - Первое покрытие TU 250 - Шлифовка - Второе покрытие TU 218/XX - Третье покрытие TL 2005/13 или TU 218/XX Когда TU 250 наносится на светлую древесину, то цвет не меняется. Специальные инструкции: TU 250 нельзя применять для отдельных смолистых пород древесины (таких как тропическая порода красного дерева, тиков и др.) Он может в дальнейшем покрываться только материалами на полиурета- новой основе, а не полиэфирной, нитроцеллюлозной, оксидосодержащей или акриловой. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |