|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 24.05.12 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 2 |

| прекращает действие предыдущего издания от 28.02.07г. ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### TU 0325/00; ### ПРОЗРАЧНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ БАРЬЕРНЫЙ ГРУНТОВОЧНЫЙ ЛАК ДЛЯ ПАРКЕТНЫХ ПОЛОВ. Область применения:; Паркет, деревянные полы.. Способ нанесения:; Валик, кисть, распылитель.. Рецептура смешивания: Часть А Часть В (отвердитель); TU 325 ТН 146; по весу (кг) 100 100; по объему (л) 100 100. ## Технические характеристики Сухой остаток (%):; Часть А:; 29  1. Удельная плотность (кг/л):; Часть А:; 0,939  0,030. Вязкость при 20ºС (секунды):; Часть А: А + В:; 58  8 (DIN 2) 13  2 (DIN 4). Жизнеспособность:; 4 часа. Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/м2):; Минимум 40, максимум 120. Интервал между слоями:; Минимум 60 минут, максимум 6 часов. Количество слоев:; Максимум 2. Время сушки (при 100 г/м2 и 20С):; Пылестойкость: Исчезновение отлипа: Штабелирование изделий:; 15 - 20 минут 60 - 80 минут 16 часов. Ускоренная сушка (100 г/м2):; Не рекомендуется. Абразивная обработка:; Выждать минимум 4 часа. Нанесение верхнего слоя:; Выждать минимум 3 часа. Срок годности:; 36 месяцев После длительного хранения всегда проверяйте одно -родность и тщательно перемешивайте для устранения возможного осадка.. Подготовка окрашиваемой поверхности: При необходимости нанесите шпаклевку (связующее XT 590), затем тщательно отшлифовать и очистить пол. Основные характеристики: TU 325 – грунтовочный лак для вскрытия паркетных полов, производится без цинковых примесей, чем достигается его исключительная прозрачность. Он имеет определенные особенности: - благодаря своей эластичности, молекулярному притяжению и химико-физическому противодействию, этот грунт подходит для паркета и полов в целом. - особенности молекулярного притяжения и отсутствие других наполнителей способствуют прекрасному нанесению грунта на дерево любого типа, а также сопротивляемости любым повреждениям, без оставления каких-либо следов или белых пятен. Однако для применения на экзотические породы древесины, рекомендуется предварительно протестировать, чтобы проверить адгезию и режим сушки покрытия. - легко наносится кистью или валиком. Альтернативные отвердители Матовое покрытие; Глянцевое покрытие. TU 325; 100; 100. TH 146; 100; -. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |  |  |  |
|  |  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 24.05.12 |
|  |  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  |  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 2 из 2 |

| прекращает действие предыдущего издания от 28.02.07г. ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### TU 0325/00; ### ПРОЗРАЧНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ БАРЬЕРНЫЙ ГРУНТОВОЧНЫЙ ЛАК ДЛЯ ПАРКЕТНЫХ ПОЛОВ. Матовое покрытие; Глянцевое покрытие. TH 738; -; 100. TH 760; Сухой остаток (%) Удельная плотность (кг/л); 42  1 1,010  0,030. Альтернативные отвердители сделаны так, чтобы использовать один отвердитель для грунта TU 325 и матового лака TZ 66**, и один отвердитель для грунта TU 325 и глянцевого лака TL 599. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |