|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 30.10.12 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 1 |

| прекращает действие предыдущего издания от 18.06.12г. ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### TU 0629/00; ### ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГРУНТОВОЧНЫЙ ЛАК ВЫСОКОЙ ПРОЧНОСТИ. Область применения:; Токарные детали, сборная мебель, плинтусы.. Способ нанесения:; Обычные и электростатические распылители, стацио- нарные распылители, устройство для нанесения поли- вом для небольших поверхностей.. Рецептура смешивания: Часть А Часть В (отвердитель) Растворитель; TU 629 ТН 675 DT 1150; по весу (кг) 100 50 30; по объему (л) 100 50 30. ## Технические характеристики Сухой остаток (%):; Часть А:; 50  2. Удельная плотность (кг/л):; Часть А:; 1,000  0,030. Вязкость DIN 6 при 20ºС (секунды):; 48  3. ## Общие характеристики Жизнеспособность (при 20С):; 2 часа. Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/м2):; Минимум 80 максимум 140. Количество слоёв:; Максимум 2 (рекомендуется 1 слой). Интервал между слоями:; Минимум 30 минут, максимум 2 часа. Время сушки (при 100 г/м2 и 20С):; Пылестойкость: Исчезновение отлипа: Штабелирование изделий:; 10 минут 25 минут 1 час. Ускоренная сушка:; Обдув: Горячий воздух при 50ºС: Охлаждение:; 10 минут 30 минут 15 минут. Срок годности:; 36 месяцев. После длительного хранения всегда проверяйте однородность и тщательно перемешивайте для устра -нения возможного осадка.. Общие характеристики: - Высокая скорость сушки. Можно шлифовать через 90 минут и наносить матовое отделочное покры- тие через 2 часа. - Хорошая шлифуемость вручную и скотч-брайтом. - Хорошие выравнивающие свойства. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |