|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 16.07.12 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 1 |

| прекращает действие предыдущего издания от 18.07.11г. ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### TU 11**/00; ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ВЛАГОСТОЙКИЙ САМОГРУНТУЮЩИЙСЯ ЛАК ДЛЯ ПАРКЕТА. Глянец:; Степень глянца: 40, 70 и 90. Область применения:; Паркет.. Способ нанесения:; Кисть, валик.. Рецептура смешивания:; Готов к применению.. ## Технические характеристики Сухой остаток (%):; 34 ± 2. Плотность (кг/л):; Степень глянца 40, 70 Степень глянца 90; 0,965 ± 0,030 1,010 ± 0,030. Вязкость DIN 4 при 20ºС (секунды):; 80 ± 10. ## Общие характеристики Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/м2):; Минимум 80 - максимум 150 на один слой. Количество слоёв:; Максимум 3. Интервал между слоями:; Минимум 16 часов с промежуточной абразивной обра- боткой.. Время сушки (при 100 г/м2 и 20ºС):; Пылестойкость: Исчезновение отлипа: Штабелирование изделий:; 30 минут 2 часа 24 часа. Срок годности (месяцев):; 12. TU 11**/00 является полиуретановым однокомпонентным влагостойким самогрунтующимся, готовым к применению, очень эластичным и в то же время твердым и устойчивым к истиранию и царапинам лаком. Он легко наносится с помощью кисти и валика, без образования пузырьков и следов от кисти, обеспечивает получение гладкой пленки с равномерной матовой поверхностью и отличными характеристиками износо- стойкости. Благодаря этим характеристикам TU 11**/00 идеально подходит для паркетного покрытия. TU 11**/00 должен быть нанесен непосредственно на ошкуренную голую древесину. Внимание Для хорошего затвердения TU 11**/00 температура в помещении во время нанесения должна быть не ниже +5ºС. В летнее время или в тропическом климате для улучшения свойств текучести и нанесения можно разбавить TU 11**/00 с помощью 10% DT 41. TU 11**/00 является влагостойким лаком, но он очень чувствителен к влажности на рабочем месте, таким образом данные относительно времени высыхания в существенной мере зависят от относительной влаж- ности. Для обеспечения лучшей сохранности продукта рекомендуется открывать банки только на время, необходимое для нанесения продукта. После нанесения покрытия тщательно промойте оборудование растворителем. После длительного хранения всегда проверяйте однородность и тщательно перемешивайте для устранения возможного осадка. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |