|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 25.05.12 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 1 |

| прекращает действие предыдущего издания от 16.05.12г. ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### TU 61**/00; ### ПРОЗРАЧНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ САМОГРУНТУЮЩИЙСЯ ФИНИШНЫЙ ЛАК ДЛЯ КУХОННЫХ ДВЕРЕЙ. Глянец:; Степень глянца: 10, 25, 35, 50, 75, 95. Область применения:; Кухонные двери. Способ нанесения:; Распылитель. Рецептура смешивания: Часть А Часть В (отвердитель) Растворитель; TU 61** ТН 727 DT 452; по весу (кг) 100 50 15 – 20. ## Технические характеристики Сухой остаток (%):; 40  1. Удельная плотность (кг/л):; 0,970  0,030. Вязкость (DIN 4 при 20ºС):; Часть А: 23»  2» А + В: 20» ± 2». Подготовка окрашиваемой поверхности: Нанесение морилок серии ХМ 8000/ХХ со связующим веществом АХ 2004. ## Общие характеристики Жизнеспособность:; 6 часов. Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/м2):; Минимум 60 – максимум 150. Интервал между слоями:; Минимум 60 минут – максимум 24 часа. Количество слоев:; Максимум 3. Время сушки (при 100 г/м2 и 20С):; Пылестойкость: Исчезновение отлипа: Сквозная сушка:; 5 минут 15 минут 2 часа. Ускоренная сушка (при 100 г/м2 ):; Обдув: Горячий воздух при 50ºС: Охлаждение:; 10 минут 30 минут 10 минут. Абразивная обработка:; Рекомендуется после 4 часов, только наждачной бумагой. Не использовать скотч-брайт.. Нанесение следующего слоя:; Выждать 1 час. Срок годности:; 36 месяцев После длительного хранения всегда проверяйте однородность и тщательно перемешивайте для устра- нения возможного осадка.. TU 61** был разработан специально для покрытия кухонных дверей из дуба и каштана на автоматизирован- ном оборудовании. Его главные особенности: - Один слой покрываемой поверхности, дает такой же результат, как два слоя обычного полиуретано- вого покрытия. - Хорошая устойчивость к бытовым моющим средствам и продовольствию. Возможно использование отвердителя ТН 720 в количестве 50%, чтобы придать лучшую смачиваемость пор и увеличить стойкость к пожелтению. Специальные инструкции: Если требуется легкое оттенение TU 61**, используйте концентрат корректирующих морилок серии ХС 1900/ХХ. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |