|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 01.06.12 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 1 |

| прекращает действие предыдущего издания от 17.07.07г. ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### TU 71**/00; ### ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ САМОГРУНТУЮЩИЙСЯ ЛАК. Глянец:; Степень глянца: 10, 30, 40, 50. Способ нанесения:; Покрасочные пистолеты и лаконаливное оборудование. Рецептура смешивания: Часть А Часть В (отвердитель) Растворитель; TU 71** ТН 773 DT 452; по весу (кг) 100 50 5 - 20; по объему (л) 100 50 5 - 20. ## Технические характеристики Сухой остаток (%):; 39  2. Удельная плотность (кг/л):; 0,950  0,030. Вязкость (DIN 4 при 20ºС):; 23"  2". ## Общие характеристики Жизнеспособность при 20ºС:; 3 часа. Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/м2):; Приблизительно 120 г/м². Интервал между слоями:; Минимум 45 мин, максимум 2 часа. Количество слоев:; Максимум 3. Время сушки (при 80 г/м2 и 20С):; Исчезновение отлипа: Сквозная сушка: Штабелирование:; 15 минут 30 минут 1 час. Ускоренная сушка (80 г/м2):; Обдув: Горячий воздух при 50ºС: Охлаждение:; 10 минут 20 минут 10 минут. Абразивная обработка:; Минимум через 2 часа. Нанесение следующего слоя:; Минимум через 2 часа. Срок годности:; 36 месяцев. После длительного хранения всегда проверяйте однородность и тщательно перемешивайте для устра -нения возможного осадка.. TU 71** является прозрачным самогрунтующимся лаком, идеально подходящим для покрытия деревянных изделий внутри помещения. Он показывает высокую заполняющую способность и хорошее сцепление с поверхностью, а также устойчивость к химическим веществам (моющие средства и пища), поэтому TU 71** хорошо подходит для покрытия кухонных фасадов или других кухонных поверхностей. Обычная система покрытия предусматривает нанесение первого слоя, абразивная обработка, и затем нанесение второго слоя. Подготовка окрашиваемой поверхности: Окрашивание морилками на водной основе (серия АС 600/ХХ) или морилками на основе растворителя (серия ХМ 8000/ХХ). Внимание: Если требуется легкое оттенение TU 71**, используйте концентрат корректирующих морилок серии ХС 1900/ХХ. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |