|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 30.05.12 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 1 |

| прекращает действие предыдущего издания от 09.03.05г. ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### TU 9801/00; ### ПРОЗРАЧНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГРУНТ ДЛЯ вертикального электростатического нанесения ТОЛСТЫМ СЛОЕМ. Область применения:; Стулья и токарные изделия.. Способ нанесения:; Обычные и электростатические распылители, в т.ч. роботизированные вращающиеся распылители.. Рецептура смешивания: Часть А Часть В (отвердитель) Растворитель; TU 9801/00 ТН 727 DT 40; по весу (кг) 100 50 20 - 40; по объему (л) 100 55 25 - 50. ## Технические характеристики Сухой остаток (%):; 50  1. Удельная плотность (кг/л):; 0,980  0,030. Вязкость по Брукфильду при 20ºС(probe 3 rpm 20):; 1500  200. ## Подготовка окрашиваемой поверхности С использованием пропиток на водной основе (AC 600/XX со связующим веществом XX4130) или пропиток на основе растворителей (XM 8000/XX или XM7100/XX). ## Общие характеристики Жизнеспособность (при 20С):; 3 часа. Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/м2):; Минимум 80, максимум 180 на каждый слой. Количество слоёв:; Максимум 2. Интервал между слоями:; Минимум 30 минут, максимум 2 часа. Время сушки (при 100 г/м2 и 20С):; Пылестойкость: Исчезновение отлипа: Штабелирование изделий:; 12 - 15 минут 25 - 30 минут 1 - 2 часа. Ускоренная сушка (100 г/м2 ):; Горячим воздухом при 35-40С в течение 40 минут. Удельное сопротивление (Мом/см):; 40 - 100. Срок годности:; 36 месяцев После длительного хранения всегда проверяйте однородность и тщательно перемешивайте для устранения возможного осадка.. TU 9801/00 является грунтом, обеспечивающим отличную смачиваемость пор, толщину сухой пленки и вертикальное нанесение. Характеризуется быстрым высыханием: через 2 часа после нанесения возможна абразивная обработка и нанесение следующего слоя. Специальные инструкции В летнее время и в тропических районах в случае применения дисков, вращающихся распылителей или ро- ботизированных установок разбавитель DT 1146 или DT 40 можно частично заменить на разбавитель DT 41, характеризуемый более медленной сушкой и улучшающим смачиваемость. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |