|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 20.06.16 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 1 |

| ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### TUL 3507/00; ### Полиуретановый самогрунтующийся лак с высоким сухим остатком для электростатического и вертикального нанесения. Область применения:; Резные детали, токарные изделия, стулья. ## Технические характеристики Вязкость:; 47-53; Din Кружка 6 при 20ºС. Удельная плотность:; 1,000 (±0,030); Кг/л. Степень блеска:; 25; Gardener 60ºC. Точка плавления:; 22ºС; Метод: закрытая чашка. Сухой остаток (вес):; 48 (±1); % по весу. Срок годности:; 36 месяцев; Макс. 30ºС. ## Общие характеристики Вертикальное нанесение:; Очень хорошее. Смачиваемость пор:; Очень хорошая. Сухой остаток/прочность:; Высокий. Гладкость на ощупь:; Хорошая. ## Способ нанесения Нанесение:; Электростатическое; Робот. % По весу % По весу. Отвердитель:; TH0727/00; 50; TH0727/00; 50. Растворитель:; DT0040/00; 20-30; DT0040/00; 20-30. Жизнеспособность:; 2 часа; 2 часа. Вязкость смеси; 14-16 секунд; 13-15 секунд. Рабочая температура: >15ºС: покрытия, оборудования, воздуха, поверхности Количество слоев: макс.2 Предлагаемый вес: 80-160 г/м² Техническая информация 20ºС. Сушка для штабелирования:; 1-2 часа. Исчезновение отлипа:; 25-30 мин. Пылестойкость:; 12-15 мин. Специальные инструкции Альтернативный отвердитель (в том же процентном соотношении): ТН0715/00 (высокий сухой остаток) В летнее время и тропическом климате, для того, чтобы улучшить дальнейшее нанесение продукта, можно разбавить растворителем DT0041/00 После длительного хранения, всегда проверяйте однородность продукта, и тщательно перемешивайте его, перед применением, чтобы устранить образовавшийся осадок ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |