|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 20.06.16 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 1 |

| . ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### TUL 3620/00; ### Полиуретановый прозрачный грунт. Область применения:; Шпон, твердые породы дерева. ## Технические характеристики Вязкость:; 80-90; Din Кружка 4 при 20ºС. Удельная плотность:; 0,97 (±0,03); Кг/л. Точка плавления:; ˂21ºС; Метод: закрытая чашка. Сухой остаток (вес):; 47 (±1); % по весу. Срок годности:; 24 месяца; Макс.30ºС. ## Общие характеристики Быстро отверждается. Укрывные способности:; Хорошие. Шлифовка:; Хорошая. ## Способ нанесения Нанесение:; Вручную; Робот. % По весу %По объему % По весу % По объему. Отвердитель:; TH6367/00; 50; 50; TH6367/00; 50; 50. Растворитель:; DT1150/00; 20-30; DT1150/00; 30-40. Жизнеспособность:; 3-4 часа. Вязкость смеси:; 13-14. Рабочая температура: >15ºС: покрытия, оборудования, воздуха, поверхности Предлагаемый вес: 140-180 г/м² Техническая информация 20ºС; 50ºС. Сушка до штабелирования:; 4-5 часов; 70-80 мин. Сушка до шлифовки:; 3-4 часа; 70-80 мин. Специальные инструкции Альтернативный отвердитель: THV3454/00/ 811-01 ТН0808/00 - 50% ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |