|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 27.09.16 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 1 |

| ### КОД ### ОПИСАНИЕ. ### TUL 6243/00; ### ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ САМОГРУНТУЮЩИЙСЯ ФИНИШНЫЙ ЛАК ДЛЯ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО И ВЕРТИКАЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ С высокой толщиной сухой пленки. Глянец:; 35. Область применения:; Стулья, точеные детали, резьба. Способ нанесения:; Обычные, электростатические, а также вращающиеся пульверизаторы и роботизированные установки.. Рецептура смешивания: Часть А Часть В (отвердитель) Растворитель; TUL 6243/00 ТН 0727/00 DT 0040/00; по весу (кг) 100 50 20 - 30. ## Технические характеристики Сухой остаток (%):; 48  1. Удельная плотность (кг/л):; 1,000  0,030. Вязкость (DIN 6 при 20ºС):; 50" ± 3". Подготовка окрашиваемой поверхности: Нанесение морилок на водной основе АС600/ХХ, смешанных с водным связующим ХХ4130/00 или морилок на основе растворителя серии ХМ 8000/ХХ и ХМ 7100/ХХ. ## Общие характеристики Жизнеспособность при 20ºС:; 2 часа. Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/м2):; Минимум 80 – максимум 160. Количество слоев:; Максимум 2. Время сушки (при 100 г/м2 и 20С):; Пылестойкость: Исчезновение отлипа: Штабелирование:; 12-15 минут 25-30минут 1-2 часа. Ускоренная сушка (100 г/м2) :; Горячий воздух при 35-40ºС:; 40 минут. Срок годности:; 36 месяцев. После длительного хранения всегда проверяйте однородность и тщательно перемешивайте для устра- нения возможного осадка.. TUL 6243/00 самогрунтующийся лак, обеспечивающий очень хорошее сцепление при вертикальном нанесе- нии, смачивание пор, высокую толщину сухой пленки и гладкость поверхности. А также обеспечивает быстрое высыхание. Альтернативный отвердитель: ТН 715/00 в количестве 50% для увеличения толщины сухой пленки. Внимание В летнее время и в тропических районах в случае применения дисков, вращающихся распылителей или ро- ботизированных установок, разбавитель DT40/00 можно частично заменить на разбавитель DT41/00, характеризуемый более медленной сушкой и улучшающим смачивание пор. Для применения на очень пористой древесине рекомендуется предварительная проверка. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |