|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 18.10.16 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 1 |

| ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### TZ 14**/00; ### ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ финишный ЛАК ДЛЯ ПАРКЕТА. Степень блеска:; 20, 40 и 70. Область применения:; Паркет. Способ нанесения:; Кисть, валик, распылитель. Рецептура смешивания: Часть А Часть В (отвердитель); TZ14XX/00 TH0738/00; по весу (кг) 100 100. ## Технические характеристики Сухой остаток (%):; 20-40 70; 47±1 46±1. Удельная плотность (кг/л):; 20-40-70: 1,000 0,030. Вязкость(при DIN 4 при 20ºС секунды):; 20-40-70: 34”  2”. Подготовка поверхности Барьерным грунтом TU0325/00 ## Общие характеристики Жизнеспособность:; 6 часов. Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/м²):; Мин.80 - макс.130. Время сушки (при 100 г/м2 и 20С):; Проходимость: Нанесение последующих слоев: Шлифовка:; 24 часа 4 часа 12 часов. Ускоренная сушка:; Не рекомендуется. Срок годности (месяцы); 36 После длительного хранения всегда проверяйте одно- родность и тщательно перемешивайте для устранения возможного осадка.. TZ14XX/00 – это очень эластичное и прочное к царапинам покрытие. В составе данного продукта содержится медленный растворитель для лучшего нанесения валиком или кистью, без образования пузырей или полос. После нанесения шпатлевки и грунта TU0325/00 + 100% TH0146/00, мы предлагаем следующую систему нанесения: - Не менее, чем через 2 часа нанести TZ14XX/00 + 100% TH0738/00. Шлифовка через 10-12 часов и наносится 2 слой TZ14ХХ/00 + 100% TH0738/00. - Шлифовка через 4 часа и наносится 2 слоя TZ14ХХ/00 + 100% TH0738/00, с сушкой между слоями 4 часа. Для хорошего отверждения продукта температура окружающей среды во время нанесения должна быть не меньше 5°С. Для облегчения нанесения в теплое время, уменьшается процентное отношение отвердителя на 10-20% и разбавляется продукт 10-20% растворителя DT0041/00. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |