|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 04.11.04 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 2 |

| прекращает действие предыдущего издания от 22.04.04г. ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### TZ 22**/00; ### ПРОЗРАЧНЫЙ ОГНЕЗАЩИТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ФИНИШНЫЙ ЛАК. Степень блеска; 10, 25, 75. Область применения:; Плоские панели (двери), сборная мебель, токарные изделия. Способ нанесения:; С помощью пистолетов-распылителей и устройств для нанесения поливом. Рецептура смешивания: Часть А Часть В (отвердитель); TZ 22** ТН 222; по весу (кг) 100 50; по объему (л) 100 50. ## Технические характеристики Сухой остаток (%):; Часть А:; 49  2. Удельная плотность (кг/л):; Часть А:; 0,990  0,030. Вязкость DIN 4 при 20ºС (секунды):; Часть А:; 23  2. ## Общие характеристики Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/м2):; 150 на каждый слой. Количество слоёв:; Рекомендуется 1 слой. Время сушки:; Пылестойкость: Исчезновение отлипа: Штабелирование изделий:; 20 минут 90 минут 24 часа. Шлифовка:; Спустя не менее 24 часов. Нанесение последующих слоев:; 2 часа. Срок годности:; При соблюдении правил хранения срок годности не ограничен. После длительного хранения всегда прове- ряйте однородность и тщательно перемешивайте для устранения возможного осадка.. TZ 22**/00 является финишным лаком, который входит в противопожарную систему покрытия. Финишный лак наносится на предварительно нанесенные два слоя грунтовочного лака TU 22. TZ 22** является универсальным финишным лаком, который характеризуется отличным сопротивлением к царапинам, превосходной гладкостью и легкостью в использовании (с применением устройств для нанесения пистолетами-распылителями и поливом). Общий вес нанесения (грунт + финиш): 450 г/ м2 Ошкуривание противопожарного лака должно быть легким, не допускающим избыточного уменьшения толщины пленки с последующим ухудшением свойств огнестойкости. Полная система отвечает требованиям пожаростойких покрытий. Время высыхания системы соответствует времени для обычных ПУ систем. Для того чтобы обеспечить огнестойкость класса 1 необходимо строго соблюдать технические характеристики. Сертификация - UNI 9796 DM 06/03/92 Разрешение Министерства внутренних дел № ВО1159PV1100001 п. 1 реакция на огонь - UNE 23.727-90 Campus de la UAB – Applus – Bellaterra – Barcelona – Испанский № 300 8471 п.М.1 реакция на огонь для Arch Coatings Espana S.L. - BS 476 – часть 7 – класс 1 – Фанера из дуба, березы и MDF-панели с облицовкой из сосны. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |

|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 04.11.04 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 2 из 2 |

| прекращает действие предыдущего издания от 22.04.04г. ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### TZ 22**/00; ### ПРОЗРАЧНЫЙ ОГНЕЗАЩИТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ФИНИШНЫЙ ЛАК. Внимание Не разрешается применять для фанеры с приклеенными термопластическими материалами, сборных частей ячеистой или ламинированной структуры с воздушными полостями (например, ротанг) или с полостями, заполненными гетерогенными материалами. Предупреждение - Перед использованием лак тщательно перемешать, с помощью длинного шпателя или палки. - Осадки, образующиеся во время хранения, должны быть смешаны до однородной массы. В противном случае происходит ухудшение эстетических характеристик и свойств огнестойкости. - Защищать продукты от влажности. Не применять во влажных помещениях. - Лак выполняет противопожарные функции (обугливание) на начальной стадии пожара, чтобы иметь возможность эвакуировать людей. Не допускать нагревания продукта. Хранить при температуре не выше 50°С. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |