|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 06.06.12 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 2 |

| прекращает действие предыдущего издания от 09.01.11г. ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### TZ 28**/00; ### ПРОЗРАЧНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ФИНИШНЫЙ ЛАК. Глянец:; Степень глянца: 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 65, 70, 80, 90. Область применения:; Для плоских частей, дверей, профилей, токарных изделий.. Способ нанесения:; Обычные и безвоздушные распылители, лаконаливочная машина.. Рецептура смешивания (5-50 глянец): Часть А Часть В (отвердитель) Растворитель; TZ 28** ТН 805 DT 1146; по весу (кг) 100 50 50. Рецептура смешивания (60-90 глянец): Часть А Часть В (отвердитель) Растворитель; TZ 28** ТН 711 DT 1146; по весу (кг) 100 50 50. ## Технические характеристики Сухой остаток (%):; 47  3. Удельная плотность (кг/л):; Глянец 5 – 20 Глянец 30 – 90; 0,980  0,030 0,970  0,030. Вязкость DIN 4 при 20ºС (секунды):; 70  5. Жизнеспособность:; 3 часа. Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/м2):; Минимум 100, максимум 150. Время сушки (при 100 г/м2 и 20С):; Пылестойкость: Исчезновение отлипа: Штабелирование изделий:; 10 - 15 минут 30 - 40 минут 24 часа. Ускоренная сушка (100 г/м2):; Обдув: Горячий воздух при 50ºС: Охлаждение:; 15 минут 80 минут 15 минут. Срок годности:; 36 месяцев. После длительного хранения всегда проверяйте однород- ность и тщательно перемешивайте для устранения возможного осадка.. Подготовка окрашиваемой поверхности: Полиуретановой (т.е. TU 1, TU 120, TU 160) или полиэфирной грунтовкой. Общие характеристики: TZ 28** являются чрезвычайно универсальным отделочным лаком для нанесения любым распылителем, включая воздушные, безвоздушные, колебательные и неподвижные распылители для профилей. Он пригоден и для горизонтального и для вертикального нанесения. Высокий сухой остаток делает его более пригодным для обычного или ускоренного способа воздушной сушки, с временем сушки минимум 2 часа, и менее пригодным для туннельной сушки. TZ 28** всегда гарантирует ровное покрытие, а также гладкую и твердую поверхность. Если необходима особая твердость, мы рекомендуем использовать отвердитель TH 775. Отвердитель ТН 925 рекомендуется использовать в тропической зоне или чтобы улучшить блеск высокоглянцевых систем. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |

|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 06.06.12 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 2 из 2 |

| прекращает действие предыдущего издания от 09.01.11г. ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### TZ 28**/00; ### ПРОЗРАЧНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ФИНИШНЫЙ ЛАК. Специальные инструкции: Для получения однородного уровня блеска необходимо тщательно размешивать Часть А перед каждым применением, предпочтительно использовать лопаточки. Если необходимо придать отделочному слою цветовой оттенок, используйте оттеночные морилки серии ХС 1900/ХХ. Летом используйте растворитель DT 446 для более медленной сушки. Перед тем как складывать и хранить покрытые изделия, требуется предварительно проверить упаковочный материал. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |