|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 06.06.12 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 1 |

| прекращает действие предыдущего издания от 01.12.11г. ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### TZ 36**/00; ### ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ЛАК ДЛЯ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО НАНЕСЕНИЯ. Глянец:; Степень глянца: 10, 15, 20, 25 30, 35, 40, 50, 55, 60, 95 %. Область применения:; Стулья, точеные детали, кромки изделий.. Способ нанесения:; Покрасочные безвоздушные, воздушные и электростати- ческие пистолеты.. Рецептура смешивания: Часть А Часть В (отвердитель) Растворитель; TZ 36** ТН 775 DT 1150; по весу (кг) 100 50 10 - 30; по объему (л) 100 50 10 - 30. ## Технические характеристики Сухой остаток (%):; 49  1. Удельная плотность (кг/л):; 0,985  0,030. Вязкость DIN 4 при 20ºС (секунды):; 40  3. ## Общие характеристики Удельное сопротивление (Мом/см):; 500  200. Жизнеспособность:; 240 минут. Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/м2):; Минимум 80, максимум 150. Время сушки (при 100 г/м2 и 20С):; Пылестойкость: Исчезновение отлипа: Штабелирование изделий:; 10 минут 20 - 30 минут 240 минут. Ускоренная сушка (100 г/м2):; Обдув: Горячий воздух при 50ºС: Охлаждение:; 20 минут 40 минут 20 минут. Срок годности:; 36 месяцев После длительного хранения всегда проверяйте однород- ность и тщательно перемешивайте для устранения возможного осадка.. TZ 36** финишный лак широкого спектра действия, обладающий хорошей смачиваемостью, тиксотропно- стью, стойкостью к царапинам и высокой твердостью. TZ 36** разработан для нанесения на вертикальные поверхности и демонстрирует прекрасное прилипание при электростатическом способе нанесения. Альтернативные отвердители: - TH 728 (50%) для увеличения твердости и удельного сопротивления. - TH 799 (50%) для увеличения скорости сушки. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |