|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 11.08.12 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 1 |

| прекращает действие предыдущего издания от 06.06.12г. ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### TZ 62**/00; ### ПРОЗРАЧНЫЙ МАТОВЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ЛАК. Глянец:; Степень глянца: 10, 15, 20, 30, 35, 45, 50, 75 %. Область применения:; Кухонные двери, плоские детали мебели в местах наибольшего износа.. Способ нанесения:; Покрасочные пистолеты.. Рецептура смешивания: Часть А Часть В (отвердитель) Растворитель; TZ 62** ТН 759 DT 1150; по весу (кг) 100 50 20-30. ## Технические характеристики Сухой остаток (%):; 38  2. Удельная плотность (кг/л):; 0,950  0,030. Вязкость DIN 4 при 20ºС (секунды):; 65  5. ## Общие характеристики Жизнеспособность:; 2 часа. Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/м2):; Минимум 80, максимум 140. Время сушки (при 100 г/м2 и 20С):; Пылестойкость: Исчезновение отлипа: Штабелирование изделий:; 20-25 минут 35-40 минут 90 минут. Ускоренная сушка (100 г/м2):; Обдув: Горячий воздух при 50ºС: Охлаждение:; 10 минут 40 минут 10 минут. Срок годности:; 36 месяцев После длительного хранения всегда проверяйте однородность и тщательно перемешивайте для устранения возможного осадка.. Подготовка субстрата: Полиуретановый, полиэфирный или УФ-отверждаемый грунт. Необходимо предварительное ошкуривание. Общие характеристики: ТZ 62** – прозрачный матовый полиуретановый лак с хорошей порозаполняемостью и твердой гладкой поверхностью пленки. Особенно подходит для быстрой сушки горячим воздухом благодаря хорошей скорости испарения растворителя и высокой скорости сушки. Дает отличные результаты для систем с открытыми порами. ТZ 62** подходит для поверхностей, подверженных износу (столешницы, офисная мебель), где требуется особая твердость поверхности. В качестве альтернативы TH 759 возможно использование TH 2526, чтобы получить большую твердость и лучшую смачиваемость поверхности. Вместо DT 1150 в промышленных отраслях с автоматизированными пульверизаторами может быть использован DT 13. По сравнению с техническими требованиями контроля качества этот продукт может иметь меньшую вязкость |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |