|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 06.06.12 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 1 |

| прекращает действие предыдущего издания от 20.01.11. ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### TZ 63**/00; ### ПРОЗРАЧНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ЛАК. Глянец:; Степень глянца: 10, 20, 40, 60, 90. Область применения:; для общих целей. Способ нанесения:; Традиционный, воздушносмешанный и безвоздушный распылитель. Рецептура смешивания: Часть А Часть В (отвердитель) Растворитель; TZ 63**/00 ТН 0805/00 DT 1150/00; по весу (кг) 100 50 20-50. ## Технические характеристики Сухой остаток (%):; 41  2. Удельная плотность (кг/л):; 0,970  0,030. Вязкость (DIN 4 при 20ºС, секунды):; 60”  5”. ## Общие характеристики Жизнеспособность:; 3 часа. Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/м2):; Минимум 80, максимум 150. Время сушки (при 100 г/м2 и 20С):; Пылестойкость: Исчезновение отлипа: Штабелирование изделий:; 10 минут 30 минут 6 часов. Ускоренная сушка:; Обдув: Горячий воздух при 50ºС: Охлаждение:; 15 минут 45 минут 15 минут. Срок годности:; 36 месяцев После длительного хранения всегда проверяйте однородность и тщательно перемешивайте для устранения возможного осадка.. TZ63**/00 – это полиуретановый финишный лак общего назначения. Он может наноситься на поверхность любым распылителем: от водушносмешанного до безвоздушного, при этом всегда гарантируя равномерное матирование. Его основными характеристиками являются: легкость нанесения и гладкость на ощупь. В качестве альтернативного отвердителя для увеличения сухого остатка рекомендуется использовать ТН0775/00 в количестве 50%. Подготовка поверхности Полиуретановыми и полиэфирными грунтами. Для получения однородного блеска, очень важно перед применением тщательно перемешивать часть А с помощью шпателя/лопаточки. Для легкого тонирования, рекомендуется применять концентрированную морилку серии ХС 1900/ХХ. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |