|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 06.06.12 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 1 |

| прекращает действие предыдущего издания от 17.07.01г. ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### TZ 66**/00; ### ПРОЗРАЧНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ФИНИШНЫЙ ЛАК ДЛЯ ВСКРЫТИЯ ПАРКЕТНЫХ ПОЛОВ. Глянец:; Степень глянца: 20, 40 и 70 %. Область применения:; Паркетные полы, мебель.. Способ нанесения:; Валик, кисть, распылитель.. Рецептура смешивания: Часть А Часть В (отвердитель); TZ 66** ТН 146; по весу (кг) 100 100; по объему (л) 100 100. ## Технические характеристики Сухой остаток (%):; Глянец 20 – 40: Глянец 70:; 35  1 37  1. Удельная плотность (кг/л):; Глянец 20 – 40: Глянец 70:; 0,980  0,030 0,975  0,030. Вязкость DIN 4 при 20ºС (секунды):; Глянец 20, 40, 70:; 20  2. ## Подготовка окрашиваемой поверхности: С применением грунта TU 325. ## Общие характеристики Жизнеспособность:; 6 часов. Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/м2):; Минимум 80, максимум 150. Время сушки (при 100 г/м2 и 20С):; Пылестойкость: Исчезновение отлипа: Штабелирование изделий:; 1 час 4 – 6 часов 8 часов. Ускоренная сушка:; Не рекомендуется. Срок годности:; 36 месяцев После длительного хранения всегда проверяйте одно- родность и тщательно перемешивайте для устранения возможного осадка.. Общие характеристики: TZ 66** является высококачественным чрезвычайно эластичным и одновременно твёрдым и устойчивым к царапинам покрытием. Оно содержит медленно испаряющиеся растворители для облегчения нанесения кистью и валиком, без образования пузырьков и следов кисти. Даже на больших поверхностях обеспечивается ровная плёнка с однородной матовой поверхностью и отличной стойкостью к износу. Рекомендуются две системы покрытия: - Нанести шпаклевку, затем грунт TU 325 (со 100% ТН 146). Выждать минимум два часа, затем нанести TZ 66** со 100% TH 146. Ошкурить через 10-12 часов, затем нанести TZ 66** со 100% TH 146 . - Нанести шпаклевку, затем грунт TU 325 (со 100% ТН 146). Выждать минимум четыре часа, затем нанести два слоя TZ 66** со 100% TH 146, с интервалом минимум 4 часа. Специальные инструкции: Для хорошего отверждения продукта температура окружающей среды в процессе нанесения должна быть не менее 5°С. Для повышения текучести летом, сократить процентное содержание отвердителя на 10-20% и заменить 10-20% замедлителя DT 41. Для ускорения высыхания при нанесении распылением, рекомендуется использовать 80% отвердителя ТН 780. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |