|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 20.06.16 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 1 |

| . ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### TZL 3622/00; ### Полиуретановый прозрачный лак. Область применения:; Токарные изделия, плинтусы, стулья. ## Технические характеристики Вязкость:; 37-43; Din Кружка 4 при 20ºС. Удельная плотность:; 0,985 (±0,03); Кг/л. Степень глянца:; 20; Gardner 60º. Точка плавления:; 24ºС; Метод: закрытая чашка. Сухой остаток (вес):; 49 (±1); % по весу. Срок годности:; 36 месяцев; Макс. 30ºС. Удельное сопротивление:; 300-700; Mohm/cm @ 20ºC. ## Общие характеристики Смачиваемость:; Хорошая. Тиксотропность:; Хорошая. Сопротивление к царапинам:; Хорошее. Прочность:; Хорошая. Вертикальное нанесение:; Очень хорошее. ## Способ нанесения Нанесение:; Электростатический распылитель; Воздушносмешанный распылитель. % По весу % По весу. Отвердитель:; TH0775/00; 50; TH0775/00; 50. Растворитель:; DT1150/00; 10-30; DT1150/00; 10-30. Жизнеспособность:; 4 часа. Рабочая температура: >15ºС: покрытия, оборудования, воздуха, поверхности Предлагаемый вес: 80-150 г/м² Техническая информация Температура:; 20ºС; 50ºС. Пылестойкость:; 10 мин. Исчезновения отлипа:; 20-30 мин. Штабелирование:; 4 часа. Специальные инструкции Альтернативный отвердитель (в том же процентном соотношении): TH0799/00 (более быстрое отверждение) ТН0728/00 (сухой остаток больше) TH0808/00 (более дешевый) Этот продукт специально создан для электростатических систем После длительного хранения, всегда проверяйте однородность продукта, перед использованием хорошо перемешать, чтобы устранить образовавшийся осадок. ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |