|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 26.09.16 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 1 |

| ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### TZL 3623/00; ### ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ЛАК для ### электростатического нанесения. Технические характеристики Глянец:; 40. Область применения:; Токарные изделия, плинтуса, стулья. Способ нанесения:; Распылитель и лаконаливное оборудование. Рецептура смешивания: Часть А: Часть В (отвердитель): Растворитель:; TZL3623/00 TH0775/00 DT1150/00; По весу (кг) 100 50 10-30; По объему (л) 100 50 10-30. Сухой остаток (%):; 49 ± 1. Удельная плотность (кг/л):; 0.985 ± 0.030. Вязкость DIN 4 при 20°C (секунды):; 40” ± 3”. Общие характеристики:. Удельное сопротивление (Mohm/cm):; 500 ± 200. Жизнеспособность:; 240 минут. Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/м²):; Мин.80 - Макс. 150. Время сушки: (100 г/м² при 20ºС):; Пылестойкость: Исчезновение отлипа: Штабелирование:; 10 минут 20-30 минут 240 минут. Ускоренная сушка (100 г/м²):; Обдув: Горячим воздухом при 50ºС: Охлаждение:; 20 минут 40 минут 20 минут. Срок годности (месяцы):; 36 После длительного хранения всегда проверяйте однородность и тщательно перемешивайте для устра- нения возможного осадка.. TZL3623/00 универсальный финишный лак, обладающий хорошей смачиваемостью, тиксотропностью, стойкостью к царапинам и высокой твердостью. TZL3623/00 разработан для нанесения на вертикальные поверхности и демонстрирует прекрасное прилипание при электростатическом способе нанесения. Альтернативные отвердители: - TH0728/00 50% для увеличения твердости и удельного сопротивления - TH0799/00 50% для увеличения скорости сушки |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |