|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 29.10.12 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 2 |

| прекращает действие предыдущего издания от 16.10.12г. ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### TL 0345/BB; ### Белый конвертер на основе растворителя. Область применения:; Плоские детали, рамы для картин, профили. Способ нанесения:; Обычные и безвоздушные пистолеты, оборудование для гардинного нанесения. Рецептура смешивания:; TL 345/ВВ ТН 735/00 DT 424/00; по весу (кг) 100 70 20-40. ## Технические характеристики Сухой остаток (%):; 73±2. Удельная плотность (кг/л):; 1.300±0.050. Вязкость DIN 4 при 20ºС (секунды):; 180±5. Подготовка окрашиваемой поверхности: Предпочтителен пигментированный полиэфирный грунт, поскольку он имеет меньшую склонность к просадке, чем полиуретановые грунты. ## Общие характеристики Жизнеспособность при 20С:; 4 часа. Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/м2):; Минимум 80, максимум 200. Время сушки (при 100 г/м2 и 20С):; Пылестойкость: Исчезновение отлипа: Штабелирование изделий:; 15-20 минут 60 - 90 минут 24 часов. Срок годности (месяцев):; 36 После длительного хранения, всегда проверяйте однородность и тщательно перемешивайте для устранения возможного осадка.. TL0345/BB- был специально разработан для тинтометрической системы. Необходимо помнить, что добавка органических пигментированных паст влечет за собой увеличение времени сушки, снижение твердости и уменьшение укрывистости, чем неорганические пасты. Специальные инструкции TL0345/BB может быть смешан с пастами серии TP2009/XX, максимальное количество которых 4%, по рецептуре WOOD COLOR PLUS. Альтернативная рецептура смешивания TL0345/BB также может быть смешан со следующими отвердителями: - TH0738/00 от 70% до 100% по весу, даёт ускоренное затвердевание, но меньшую стойкость к пожелтению. - TH0724/00 100% по весу, для достижения максимальной скорости сушки, в ущерб укрывистости. - THL3136/00 100% по весу для того, чтобы сократить время до абразивной обработки. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |  |  |  |
|  |  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 29.10.12 |
|  |  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  |  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 2 из 2 |

| прекращает действие предыдущего издания от 16.10.12г. ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### TL 345/ВВ; ### Белый конвертер на основе растворителя. Проблема выцветания: Белый пигмент со временем подвержен изменению цвета. Существует оборудование для определения периода изменения цвета и степени его изменения за этот период. Конечный потребитель должен знать о степени изменения цвета за определенный период времени и оценить правильность своего выбора. Лаборатория компании Arch может выполнить данную услугу с надлежащей объективностью, хотя лучше обратиться в независимую испытательную лабораторию. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |