|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 05.03.12 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 2 |

| прекращает действие предыдущего издания от 27.06.06г. ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### TU 0213/22; ### ЧЕРНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГРУНТ. Область применения:; Токарные детали (картинные рамы и стулья), МДФ, плоские детали, пенополиуретан. Способ нанесения:; Распылитель и гардинное нанесение (лаконаливочная машина). Рецептура смешивания: Часть А Часть В (отвердитель) Растворитель; TU 213/22 ТН 713 DT 1150; по весу (кг) 100 40 20-30. ## Технические характеристики Сухой остаток (%):; 72  2. Удельная плотность (кг/л):; 1,360  0,030. Вязкость DIN 8 при 20ºС (секунды):; 30  3. Подготовка поверхности Тщательно ошкурить и очистить окрашиваемую поверхность. ## Общие характеристики Жизнеспособность:; Максимум 3 часа. Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/м2):; Минимум 100 - максимум 200 на один слой. Интервал между слоями:; Минимум 60 мин – максимум 4 часа. Количество слоёв:; Максимум 3 слоя. Время сушки (100 г/м² при 20°С):; Пылестойкость: Исчезновение отлипа: Штабелирование изделий:; 10 минут 50 минут 8 часов. Ускоренная сушка (100 г/м²):; Обдув 20 мин Горячим воздухом при 50°С 60 мин Обдув 20 мин. Шлифовка:; Через 12 часов. Нанесение последующих слоев:; Через 12 часов, затем наносится полиуретановый или нитроцеллюлозный пигментированный финишный лак. Срок годности:; При соблюдении правил хранения срок годности не ограничен. После длительного хранения всегда прове- ряйте однородность и тщательно перемешивайте для устранения возможного осадка.. TU 213/22 является грунтом с хорошей сушкой, способностью к ручной и механической абразивной обработке и с хорошей смачиваемостью пор. Его специальный состав сочетает в себе хорошую укрывающую способность и максимальную эластичность. Степень дисперсности идеальна для предотвращения проблем с фильтрами и дюзами, поэтому его можно наносить распылителем, а также лаконаливочными машинами. Альтернативные отвердители - TH 711 в количестве 30%, рекомендуется использовать для нанесения на стулья, при этом, грунт быстро сохнет и отлично шлифуется. - TH 767 в количестве 30%, рекомендуется наносить на пенополиуретан, гарантирует хорошее сцепление с поверхностью. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |

|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 05.03.12 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 2 из 2 |

| прекращает действие предыдущего издания от 27.06.06г. ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### TU 0213/22; ### ЧЕРНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГРУНТ. - TH 793 в количестве 30% по весу и 40% по объему, исключительно для применения со стационарными распылителями для профилей максимально двумя слоями. - TH 780 в количестве 30% для общих целей. Специальные инструкции Хотя TU213/22 обладает высокой эластичностью, он не может компенсировать слишком большое линейное расширение. Необходимо заранее проверить, не вызывает ли поверхность растрескивание, особенно на мягкой фанере, толстом MDF и облицовочных панелях. При нанесении не превышайте рекомендуемый расход. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |