|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 11.06.12 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 1 |

| ### КОД Прекращает действие предыдущего издания 17.06.06г.; ### ОПИСАНИЕ. ### TU 0217/13; ### БЕЛЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГРУНТ. Область применения:; ДСП, МДФ, токарные изделия, плоские поверхности. Способ нанесения:; Обычный или безвоздушный распылители. Рецептура смешивания: Часть А Часть В (отвердитель) Растворитель; TU 0217/13 ТН 0765/00 DT1150/00; По весу (кг) 100 20 20-30; По объему (л) 100 30 30-40. ## Технические характеристики: Сухой остаток (%):; Часть А 77 3. Удельная плотность (кг/л):; Часть А:; 1.511±0,030. Вязкость (при 20ºС Брукфилд RV5 20 rpm):; Часть А: 10,000±2,000 сPs. Подготовка поверхности: Тщательно отшлифованная и очищенная поверхность. Общие характеристики:. Жизнеспособность:; 4 часа. Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/м2):; Минимум 80 - Максимум 200 на один слой. Интервал между слоями:; Минимум 2 часа - максимум 6 часов. Количество слоёв:; Максимум 4. Время сушки (при 100 г/м2 и 20С):; Пылестойкость: Исчезновение отлипа: Штабелирование изделий:; 40-50 минут 90-100 минут 6 часов. Ускоренная сушка:; Горячим воздухом 30-50°С. Шлифовка:; Выждать минимум 15 часов. Нанесение последующих слоев:; Выждать минимум 15 часов, а затем нанести пигментиро- ваннные полиуретановые и нитроцеллюлозные лаки. Срок годности (месяцы):; 36 После длительного хранения всегда проверяйте однород- ность и тщательно перемешивайте для устранения возможного осадка.. TU0217/13 – это белый грунт с высоким сухим остатком, подходит для чрезвычайно абсорбирующихся материалов, такие как ДСП, МДФ, шпон тополя и т.д., но меньше подходит для пород древесины с глубокими, масляными порами, такие как дуб, рамин или обече (для которых рекомендуется использовать TU0213/ХХ) или для системы открытых пор в целом. В качестве альтернативного растворителя DT1150/00 может быть использован DT0436/00. Последний растворитель без значка пламени и креста на этикетке, имеет лучшую смачиваемость и более приятный запах. Специальные инструкции: Несмотря на то, что TU0217/13 обладает высокой эластичностью, он не может компенсировать слишком большое линейное расширение поверхности. Необходимо заранее проверить, не вызывает ли поверхность растрескивание покрытия, особенно на мягкой форме, плотном МДФ или шпонированных панелях. Кроме того, не рекомендуется превышать рекомендуемый вес жидкого слоя, и использовать различные отвердители, отличающиеся от предложенного. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |