|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 31.10.12 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 2 |

| прекращает действие предыдущего издания от 05.04.04 ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### TU 0237/13; ### БЕЛЫЙ ПИГМЕНТИРОВАННЫЙ ПОЛИУРЕТНОВЫЙ ГРУНТ. Область применения:; Токарные изделия, картинные рамы, профили, стулья и плоские поверхности. Способ нанесения:; Гардинное нанесение и распылитель. Рецептура смешивания: Часть А Часть В (отвердитель) Растворитель; TU0237/13 ТН0780/00 DT0040/00; по весу (кг) по объему (л) 100 100 30 45 10-20 15-30. ## Технические характеристики Сухой остаток (%):; 70 2. Удельная плотность (кг/л):; 1,450 0,030. Вязкость(при 20ºС секунды):; 20”  2” (DIN 8) Часть А+В: 22”  3” (DIN 4). ## Общие характеристики Жизнеспособность при 20ºС:; 3 часа. Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/м²):; Макс.200. Интервал между слоями:; Мин. 1час - макс. 4часа. Количество слоев:; Максимум 3. Время сушки (при 100 г/м2 и 20С):; Пылестойкость: Исчезновение отлипа: Штабелирование изделий:; 10 минут 20-минут 2 часа. Шлифовка:; Не менее, чем через 12 часов. Нанесение следующих слоев:; Не менее, чем через 12 часов. Наносятся ПУ или НЦ отделочные лаки. Срок годности:; При соблюдении правил хранения срок годности не ограничен. После длительного хранения всегда прове- ряйте однородность и тщательно перемешивайте для устранения возможного осадка.. TU0237/13 – это белый грунт для общих целей, который отлично смачивает поверхность, хорошо растекает- ся и хорошо шлифуется. Кроме того, этот грунт характеризуется очень хорошей укрывной способностью и хорошим отверждением на поверхности. TU0237/13 гарантирует отличные качества при вертикальном нанесении, и позволяет избежать потеков, а также, прокрасит даже острые края поверхности. Очень легко шлифуется, как механически, так и вручную. - Плоские поверхности: МДФ – Танганьика TU0237/13 необходимо использовать с 30% отвердителя ТН780. Чтобы добиться хорошего качества нанесения TU0237/13 на поверхность из МДФ, мы рекомендуем использовать 30% отвердителя ТН722, что в дальнейшем увеличит эластичность грунта. - Профили – плинтуса - токарные изделия Также возможно использовать 30% отвердителя ТН711 или 30% ТН755 отвердителя. - Полиуретановая пена Для того, чтобы улучшить адгезию мы всегда рекомендуем использовать 40% отвердителя ТН767. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |

|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 31.10.12 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 2 из 2 |

| прекращает действие предыдущего издания от 05.04.04 ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### TU0237/13; ### БЕЛЫЙ ПИГМЕНТИРОВАННЫЙ ПОЛИУРЕТНОВЫЙ ГРУНТ. Специальные инструкции: Хотя TU0237/13 обладает высокой эластичностью, он не может компенсировать слишком большое линейное расширение фанеры из мягких пород древесины, толстого МДФ или шпонированных панелей. Необходимо заранее проверить, не вызывает ли поверхность растрескивание покрытия. Не превышайте рекомендуемый расход при нанесении и используйте только те отвердители, которые указаны в этой технической характеристике. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |