|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 31.10.12 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 1 |

| прекращает действие предыдущего издания от 09.10.06г. ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### TU 0613/13; ### БЕЛЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГРУНТ. Область применения:; Токарные детали (рамки картин и стулья), МДФ, плоские детали.. Способ нанесения:; Распылитель и лаконаливная машина. Рецептура смешивания: Часть А Часть В (отвердитель) Растворитель; TU 613/13 ТН 613 DT 1150; по весу (кг) 100 40 20 - 30; по объему (л) 100 50 30 - 40. Подготовка окрашиваемой поверхности: Тщательно ошкурить и очистить окрашиваемую поверхность. ## Технические характеристики Сухой остаток (%):; 69  2. Удельная плотность (кг/л):; 1,450  0,030. Вязкость DIN 8 при 20ºС (секунды):; Часть А: 19  1. ## Общие характеристики Жизнеспособность при 20°C:; 3 часа. Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/м2):; Минимум 100, максимум 200 на 1 слой. Интервал между слоями:; Минимум 50 мин, максимум 5 часов. Время сушки (при 100 г/м2 и 20С):; Пылестойкость: Исчезновение отлипа: Штабелирование изделий:; 10 минут 35 минут 8 часов. Ускоренная сушка (100 г/м2):; Обдув: Горячий воздух при 50ºС: Охлаждение:; 15 минут 60 минут 15 минут. Абразивная обработка:; Минимум через 12 часов. Нанесение следующего слоя:; Минимум через 12 часов, после чего нанести поли- уретановый или нитроцеллюлозный пигментированный финиш.. Срок годности:; При соблюдении правил хранения срок годности не ограничен. После длительного хранения всегда прове- ряйте однородность и тщательно перемешивайте для устранения возможного осадка.. Грунт TU 613/13 имеет отличную сушку, способность к ручной и механической абразивной обработке и имеет хорошую смачиваемость пор. Его специально разработанный состав сочетает в себе хорошую укрывную способность и максимальную эластичность. Степень его дисперсности идеальна для устранения проблем с фильтрами и распылителями, поэтому его возможно наносить как распылителем, так и лаконаливными машинами. В качестве альтернативы TH 613 исключительно для применения со стационарными распылителями для профилей максимально двумя слоями, можно использовать TH 793 с концентрацией 40% по весу и 50% по объему. Специальные инструкции: Хотя TU 613/13 обладает высокой эластичностью, он не может компенсировать слишком большое линейное расширение. Необходимо заранее проверить, не вызывает ли поверхность растрескивание покрытия, особенно на мягкой фанере, толстом МДФ или облицовочных панелях. При нанесении не превышайте рекомендуемый расход. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |