|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 20.06.16 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 1 |

| . ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### TUL 3612/NO; ### Нейтральный полиуретановый грунт. Область применения:; МДФ. ## Технические характеристики Вязкость:; 90 (±5); Din Кружка 4 при 20ºС. Удельная плотность:; 1,170 (±0,030); Кг/л. Точка плавления:; ˂21ºС; Метод: закрытая чашка. Сухой остаток (вес):; 60 (±1); % по весу. Срок годности:; 36 месяцев; Макс.30ºС. ## Общие характеристики Сушка:; Очень быстрая. Покрывается полиуретановым и полиэфирным грунтом Способ нанесения Нанесение:; Ручной распылитель. % по весу. Отвердитель:; ТН0793/00; 30. Растворитель:; DT1150/00; 30-50. Жизнеспособность:; 180 мин. Рабочая температура: >15ºС: покрытия, оборудования, воздуха, поверхности Количество слоев: макс. 1 Техническая информация Время сушки. Температура; 20ºС. Сушка до штабелирования:; 20-25 мин. Исчезновение отлипа:; 4-8 мин. Пылестойкость:; 2-4 мин. Сушка до нанесения последующих слоев:; Мин. 60 мин. Макс. 120 мин.. Специальные инструкции: Очень быстросохнущий полупрозрачный полиуретановый грунт, который особенно подходит для нанесения в качестве грунта под пигментированную полиуретановую и полиэфирную систему на МДФ, чтобы уменьшить процесс абсорбции и вздутия волокна поверхности. Это покрытие можно шлифовать вручную, только через 60 минут после нанесения, особенно, на литейные и фрезерованные формы из МДФ. На это покрытие можно нанести полиуретановые и полиэфирные грунты, без проблем с адгезией, даже, на не шлифованные части, и поверхность будет с полупрозрачным эффектом. Это не допустимо, для прозрачной системы. После длительного хранения, всегда, проверяйте однородность продукта, перед использованием тщательно его перемешивайте, чтобы устранить возможный образовавшийся осадок. Чтобы предотвратить риск образования кратеров и растрескивания покрытия, TUL3612/NO необходимо наносить 1 слой, при этом недопустимы толстый слой и образование наплывов. Альтернативный отвердитель THL3651/00 - 30% ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |