|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 20.06.16 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 1 |

| . ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### TUL 3633/13; ### Белый полиуретановый двух-компонентный грунт. Область применения:; МДФ, плоские детали. ## Технические характеристики Вязкость:; 10000÷12000; cPs шпиндель 5, 20 оборотов в мин. Удельная плотность:; 1,51 (±0,03); Кг/л. Точка плавления:; 20ºС; Метод: закрытая чашка. Сухой остаток (вес):; 77 (±2); % по весу. Срок годности:; 24 месяца; Макс.30ºС. ## Общие характеристики Укрывистость:; Хорошая. Шлифовка:; Хорошая. Скорость высыхания:; Быстрая. Тиксотропность:; Хорошая. Покрывается полиуретановыми и нитроцеллюлозными лаками ## Способ нанесения Нанесение:; Распылитель низкого давления; Распылитель высокого давления. % по весу % по объему % по весу % по объему. Отвердитель:; ТН0765/00; 20; 25; TH0765/00; 20; 25. Растворитель:; DT1150/00; 20-30; DT1150/00; 20-30. Жизнеспособность:; 3 часа. Рабочая температура: >15ºС: покрытия, оборудования, воздуха, поверхности Количество слоев: макс. 3 Интервал между слоями: мин 50 мин макс.3 часа Предлагаемый вес: макс. 150 г/м² Техническая информация Время сушки. Температура:; 20ºС. Пылестойкость:; 30 мин. Исчезновение отлипа:; 60 мин. Сушка до штабелирования:; 5 часов. Сушка до шлифовки:; 8 ч. Специальные инструкции: Альтернативный отвердитель: TH0713/00 30% W/W, 35 % V/V Быстросохнущий, менее эластичный Альтернативный отвердитель: TH0723/00 40% W/W, 50% V/V Альтернативный отвердитель: THL3625/00 40% W/W, 50% V/V ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |