|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 13.06.12 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 1 |

| прекращает действие предыдущего издания от 17.05.06г. ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### TZ 88**/13; ### ПИГМЕНТИРОВАННЫЙ БЕЛЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ФИНИШНЫЙ ЛАК. Глянец:; Степень глянца: 10, 25, 35, 70 %. Область применения:; Для плоских деталей, профилей, встроенной мебели.. Способ нанесения:; Аэрмикс, безвоздушные и электростатические распы- лители, лаконаливочная машина.. Рецептура смешивания: Часть А Часть В (отвердитель) Растворитель; TZ 88**/13 ТН 720 DT 452; по весу (кг) 100 50 10 - 30; по объему (л) 100 70 10 - 40. ## Технические характеристики Сухой остаток (%):; 67  2. Удельная плотность (кг/л):; 1,320  0,030. Вязкость DIN 4 при 20ºС (секунды):; Часть А: А + В:; 95  10 20  3. Жизнеспособность:; 3 часа. Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/м2):; Минимум 80, максимум 200. Время сушки (при 100 г/м2 и 20С):; Пылестойкость: Исчезновение отлипа: Штабелирование изделий:; 10 минут 30 минут 4 часа. Ускоренная сушка (100 г/м2):; Обдув: Горячий воздух при 50ºС: Охлаждение:; 15 минут 60 минут 15 минут. Срок годности:; 36 месяцев. После длительного хранения всегда проверяйте одно- родность и тщательно перемешивайте для устранения возможного осадка.. Подготовка окрашиваемой поверхности: Белой полиуретановой или полиэфирной грунтовкой Общие характеристики: TZ 88**/13 является белым матовым отделочным лаком, пригодным для налива на плоские поверхности с отличной кроющей способностью на краях. Можно применять два отвердителя: -ТН 720: хорошая устойчивость к пожелтению, -ТН 713: отличная смачиваемость, более низкая устойчивость к пожелтению и более медленное высыхание. Специальные инструкции: Летом или в тропиках используйте медленно испаряющийся разбавитель, такой как DT 1146, который приводит к более глянцевому покрытию. Проблема изменения цвета под воздействием ультрафиолета: Белые и пастельные оттенки в целом подвержены незначительному пожелтению с течением времени. Поскольку существует оборудование, с помощью которого можно определить, когда произойдёт пожелтение и степень изменения цвета, то перед началом работы следует оценить светостойкость пигментированного отделочного лака, чтобы оценить их пригодность к своим требованиям. Лаборатория компании «Arch Coatings» может выполнить данную услугу с надлежащей объективностью, хотя лучше обратиться в независимую испытательную лабораторию. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |