|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 20.06.16 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ## Компания «Верниче» официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 1 |

| . ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### TZL 3634/13; ### Полиуретановый белый лак. Область применения:; Сборная мебель, профили, плоские поверхности. ## Технические характеристики Вязкость:; 90÷110; Кружка Ford 4 при 20ºС. Удельная плотность:; 1,330 (±0,03); Кг/л. Степень глянца:; 25; Gardner 60º. Точка плавления:; 20ºС; Метод: закрытая чашка. Сухой остаток (вес):; 66 (±3); % по весу. Срок годности:; 36 месяцев; Макс.30ºС. ## Общие характеристики Растекаемость:; Хорошая. Заполняемость:; Хорошая. Сопротивление к пожелтению:; Хорошее. Прочность и гладкость поверхности:; Хорошие. ## Способ нанесения Нанесение:; Распылитель: электростатический, безвоздушный и воздушносмешанный. % По весу. Отвердитель:; TH0720/00; 50. Растворитель:; DT1150/00; 20-30. Жизнеспособность:; 3 часа. Вязкость смеси:; 14-16. Рабочая температура: >15ºС: покрытия, оборудования, воздуха, поверхности Предлагаемый вес: 80-150 г/м² Техническая информация Температура; 20ºС. Сушка до штабелирования:; 4 часа. Исчезновение отлипа:; 30 мин. Пылестойкость:; 10 мин. Специальные инструкции Альтернативный растворитель в летнее время: DT1146/00 После длительного хранения, всегда, проверяйте однородность продукта, и перед применением хорошо его перемешивайте, чтобы устранить возможный образовавшийся осадок. Альтернативный отвердитель THL3625/00 – 50% ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |