|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | **Дата издания:****22.01.04** |
|  |  |
| Компания «Верниче»**официальный дилер SAYERLACK на юге России****т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru** | **Страница 1 из 1** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **прекращает действие предыдущего издания от 09.09.97г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| КОД |  | ОПИСАНИЕ |
| IF 0414/XX |  |  ЭФФЕКТ НИТИ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Цвет: | 00 – прозрачный22 - черный08 – красный | 74– белый14 – синий |
| Область применения: | Картинные рамы, плоские поверхности, мебельные детали |
| Способ нанесения: | С помощью распылителя |
| Рецептура смешивания: | Готов к применению |  |

Технические характеристики

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сухой остаток (%): | 29 - 35 в зависимости от цвета |  |
| Удельная плотность (кг/л): | 0.950 - 1.150 в зависимости от цвета |  |
| Вязкость DIN 4 при 20ºС (секунды): | 55 - 100 в зависимости от цвета  |
| Срок годности: | При соблюдении правил хранения срок годности не ограничен. После длительного хранения всегда проверяйте однородность и тщательно перемешивайте для устранения возможного осадка. |

**Подготовка окрашиваемой поверхности:**Пигментированный полиуретановый или полиэфирный грунт.**Специальные инструкции и способ использования:** Эффект нити наносится на тщательно ошкуренный полиуретановый или полиэфирный грунт, с помощью распылителя, диаметром 1.8 мм, с давлением 2.5-3 атм и с ограниченной подачей продукта в один или более слой, без растворителя. После сушки от 5 мин до 3 часов необходимо нанести прозрачный матовый акриловый или полиуретановый финишный лак. Если поверхность должна быть более блестящая, тогда применяется полиэфирный грунт или два слоя полиуретанового грунта, с промежуточной абразивной обработкой, и на финишный слой необходимо использовать прозрачный глянцевый полиуретановый лак.IF0414/00- это прозрачная основа для металлических эффектов. Для достижения золотых или серебряных нитей в IF0414/00 необходимо добавить 10% металлического порошка желаемого цвета (ХТ6701/38 - золото дукато, ХТ6701/35 - античное золото, ХТ6701/36 - алюминий и ХТ 6701/60-медь) и тщательно механически перемешать.N.B.Необходимые оттенки добавляются в IF 0414/00 непосредственно в момент нанесения, потому что, после этого срок годности IF 0414/00 уменьшается до 3 дней. Данный продукт имеет тенденцию к склеиванию и изменению цвета. |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий.Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |