|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 09.09.97 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 1 |

| прекращает действие предыдущего издания от 06.12.96г. ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### IF 0415/13; ### ПОКРЫТИЕ С ЭФФЕКТОМ ПЕРЛАМУТРА. Область применения:; Мебель, кухонные фасады, двери.. Способ нанесения:; Распылители.. Рецептура смешивания: Часть А Часть В (отвердитель) Растворитель; IF 415/13 ТН 790 DT 431; по весу (кг) 100 30 60. ## Технические характеристики Сухой остаток (%):; Часть А: A + В:; 40  1 39  1. Удельная плотность (кг/л):; Часть А: Часть В:; 0,995  0,030 0,950  0,030. Вязкость DIN 4 при 20ºС (секунды):; Часть А: A + В:; 120  5 35  5. Жизнеспособность:; 3-4 часа. Рекомендуемый расход (г/м2):; 80-120 на один слой. Интервал между слоями:; 1 минута. Количество слоев:; Максимум 2. Время сушки (при 100 г/м2 и 20С):; Пылестойкость: Исчезновение отлипа:; 15 минут 40-50 минут. Последующие покрытия:; Через 3-5 часов. Срок годности:; При соблюдении правил хранения срок годности не ограничен. После длительного хранения всегда прове- ряйте однородность и тщательно перемешивайте для устранения возможного осадка.. Подготовка окрашиваемой поверхности Рекомендуется наносить перламутровый лак поверх пигментированного полиуретанового отделочного лака нужного цвета, без абразивной обработки. Общие характеристики Это специальный лак с перламутровым эффектом, внешний вид которого изменяется в зависимости от пре- ломления света. На перламутровый лак должен быть нанесён прозрачный глянцевый акриловый отделочный лак, такой как TL 336/00. При желании можно использовать TZ 70** в качестве матовой отделки. К IF 415/13 можно добавить красители ХМ 8000 или ХС 1900 для получения различных оттенков. Специальные инструкции Для получения успешного результата рекомендуется, чтобы продукт наносился двумя слоями примерно по 70-80 г/м2 каждый с выдержкой в 1 минуту. Если невозможно достичь отличного преломления света в токарных изделиях или небольших рамах, то в этих случаях эффект будет скорее металлический, чем перламутровый. Предпочтительно не проводить абразивную обработку нижних пигментированных слоев. Если абразивная обработка неизбежна (например, для обеспечения адгезии), мы рекомендуем проводить абразивную обработку вручную или ручной плоскошлифовальной машинкой, но в любом случае работая круговыми, а не горизонтальными движениями. ## ВНИМАНИЕ! При окраске белой краской или красками пастельных тонов нижний слой должен быть устойчивым к свету. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |