|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 09.09.97 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 1 |

| прекращает действие предыдущего издания от 17.05.96г. ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### IF 0420/36; ### МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ «ГАЛАКТИКА». Цвет:; 36 - серебристый. Область применения:; Рамки для картин, плоские детали, монтируемая мебель.. Способ нанесения:; Распылители.. Рецептура смешивания: Часть А Часть В (отвердитель) Растворитель; IF 420/36 ТН 733 DT 431; по весу (кг) 100 50 40-50. ## Технические характеристики Сухой остаток (%):; Часть А: Часть В:; 55  1 49  1. Удельная плотность (кг/л):; Часть А: Часть В:; 1,070  0,030 1,015  0,030. Вязкость DIN 4 при 20ºС (секунды):; Часть А: A + В:; 40  5 30  2. Рекомендуемый расход (г/м2):; 70-90. Время сушки (при 120 г/м2 и 20С):; Пылестойкость: Исчезновение отлипа:; 5-7 минут 10-15 минут. Срок годности:; При соблюдении правил хранения срок годности не ограничен. После длительного хранения всегда прове- ряйте однородность и тщательно перемешивайте для устранения возможного осадка.. Подготовка окрашиваемой поверхности Нанесение пигментированного полиэфирного или полиуретанового грунта. Специальные инструкции и способ применения Окончательный эстетический эффект сухого изделия имеет вид текстурированной металлической серебряной окраски. Особенное улучшение цвета достигается при нанесении на черную подложку. IF 420/36 необходимо рассматривать в качестве базового продукта, используемого для подготовки цвета путем добавления 10-15% пигментированной пасты. Рекомендуемые пасты: ТР 4140/А5 - черный ТР 4140/В6 - синий ТР 4140/В8 - зеленый ТР 4140/В3 - амарантовый ТР 4140/В2 - ярко-красный ТР 4140/В9 - фиолетовый |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |