|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 09.09.97 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 1 |

| прекращает действие предыдущего издания от 27.05.96г. ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### IF 0422/73; ### ЭФФЕКТ «FLASH». Цвет:; 73 - серебряный. Область применения:; Плоские детали, встроенная мебель, профили, рамки для картин, токарные изделия.. Способ нанесения:; Распылитель.. Рецептура смешивания: Часть А Часть В (отвердитель) Растворитель; IF 422/73 ТН 720 DT 431; по весу (кг) 100 50 30. ## Технические характеристики Сухой остаток (%):; Часть А: Часть В:; 40  1 26  1. Удельная плотность (кг/л):; Часть А: Часть В:; 1,050  0,030 0,938  0,030. Вязкость DIN 4 при 20ºС (секунды):; Часть А:; 100  10. Рекомендуемый расход (г/м2):; 80-100. Жизнеспособность:; 3-4 часа. Глянец:; 30  2. Срок годности:; При соблюдении правил хранения срок годности не ограничен. После длительного хранения всегда прове- ряйте однородность и тщательно перемешивайте для устранения возможного осадка.. Подготовка окрашиваемой поверхности Для поверхностей, окрашенных пигментированными полиэфирными или полиуретановыми грунтовочными или отделочными эмалями. Общие характеристики и способ применения Продукт является полиуретановым отделочным лаком, содержащим полупрозрачные переливчатые вещества с достаточно большим размером частиц (50-60 микрон). Нанесение на пигментированные грунты или пигментированные матовые отделочные эмали (темные цвета) создает блестящий металлический эффект, более выраженный по сравнению с IF 427/XX (металлический финишный эффект). Для полного использования свойств IF 422/73 следует наносить на темные цвета (черный, темно-синий, пурпурный/амарантовый и т.п.). Для получения специальных цветовых эффектов в IF 422/73 могут быть добавлены пропитки ХМ 8000/ХХ или ХС 1900/ХХ в любом процентном соотношении. ## По истечении 2-3 часов после нанесения IF 422/73 возможно нанесение прозрачного глянцевого или матового полиуретанового лака. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |