|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 27.05.09 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 1 |

| прекращает действие предыдущего издания от 09.09.97г. ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### IF 0427/XX; ### ФИНИШНАЯ КРАСКА С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ЭФФЕКТОМ. Цвет:; 18 – эффект слюды 36 – алюминий; 63 – алюминиевый серый. Область применения:; Плоские части, токарные изделия, картинные рамы и встроенная мебель.. Способ нанесения:; Распылители.. Рецептура смешивания: Часть А: Часть В (отвердитель): Разбавитель:; IF 427/XX TH 720 DT 431; по весу (кг) 100 50 30-40. ## Технические характеристики Сухой остаток (%):; 50  3. Удельная плотность (кг/л):; Часть А:; 1,010  0,030. Вязкость DIN 4 при 20ºС (секунды):; Часть А:; 35  3. Рекомендуемый расход (г/м2):; 70-90. Время сушки (при 120 г/м2 и 20ºС ):; Пылестойкость: Исчезновение отлипа:; 5 минут 10-12 минут. Срок годности:; При соблюдении правил хранения срок годности не ограничен. После длительного хранения всегда прове- ряйте однородность и тщательно перемешивайте для устранения возможного осадка.. Подготовка окрашиваемой поверхности Пигментированным полиуретановым или полиэфирным грунтом, тщательно отшлифованным. Специальные инструкции и способ применения Поддерживать давление подачи воздуха до 3 атм и использовать сопло 1,8 мм. Наносить продукт несколькими тонкими слоями без чрезмерного смачивания. Именно эта методика создает конечный металлический эффект. Выждать не менее 2 часов (макс. 4 часа) после нанесения финишной краски под металл IF 427/XX, затем нанести прозрачный отделочный лак, который может быть как матовым, так и глянцевым, полиуретановым или акриловым. Все цвета серии IF 427/XX отлично смешиваются друг с другом. Цвета IF 427/36 и IF 427/18 следует рассматривать как базовый продукт, используемый для подбора цвета путем добавления пасты ТР 4140/ХХ (смотри перечень) и/или путем добавления красителей серии ХМ 8000/ХХ. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПАСТЫ:; РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КРАСИТЕЛИ:. ТР 4140/А5 черная; ХМ 8000/08 амарант. ТР 4140/В6 темно-синяя; ХМ 8000/14 синий цвет ночного неба. ТР 4140/В8 зеленая; ХМ 8000/07 золотисто-желтый. ТР 4140/В3 амарант; ХМ 8000/72 черный. ТР 4140/В2 ярко-красная; ХМ 8000/25 красный. ТР 4140/В9 фиолетовая; ХМ 8000/69 оранжевый. ХМ 8000/S4 желтый. ХМ 8000/S6 голубой. ХМ 8000/S8 зеленый. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |