|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 09.09.97 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 1 |

| прекращает действие предыдущего издания от 06.12.96г. ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### IF 0490/XX; ### НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ЛАК С ЭФФЕКТОМ ТРЕЩИНОВАТОСТИ. Цвет:; 00 – прозрачный 22 – черный; 73 – металлический 74 – белый. Область применения:; Плоские детали, токарные изделия, кухонные двери, картинные рамы.. Способ нанесения:; Распылители.. Рецептура смешивания:; Нитроцеллюлозный разбавитель DS 5, 70-80% по мас- се.. ## Технические характеристики Сухой остаток (%):; 17-37 в зависимости от цвета. Удельная плотность (кг/л):; 0,936 - 1,150. Вязкость DIN 4 при 20ºС (секунды):; 80  5. Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/м2):; 100-120. Срок годности:; При соблюдении правил хранения срок годности не ограничен. После длительного хранения всегда прове- ряйте однородность и тщательно перемешивайте для устранения возможного осадка.. Подготовка окрашиваемой поверхности Прозрачной или пигментированной грунтовкой IF 499/XX. Общие характеристики Серия продуктов IF 490/XX создает эффект трещиноватости. Их следует наносить в разбавленном виде, как описано для грунтовок серии IF 499/XX, примерно через 2-3 часа без шлифовки. Эффект трещиноватости возникает на стадии сушки (примерно через 5-10 минут) и усиливается благодаря контрасту между цветом грунтовки и цветом отделочного покрытия с эффектом трещиноватости. Можно получить широкий спектр различных рисунков трещиноватости при использовании IF 490/XX просто путем изменения количества разбавителя, количества распыляемого продукта и способа распыления. Систему нанесения покрытия следует завершать прозрачным матовым или глянцевым нитроцеллюлозным или акриловым отделочным лаком или SZ 305. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |