|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 15.07.13 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 1 |

| прекращает действие предыдущего издания от 06.12.06г. ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### IF 0501/00; ### Покрытие с эффектом кожи. Цвет:; прозрачный. Область применения:; Кухонные двери и мебель.. Способ нанесения:; Распылители.. Рецептура смешивания: Часть А Часть В (отвердитель) Растворитель; IF 0501/00 ТН 2520 (ТН790) DT 1150; по весу (кг) 100 30 40-60. Подготовка поверхности TZ88-TZ99 цветными финишными лаками. Целесообразно применение в один проход, чтобы получить правильный эффект. ## Технические характеристики Сухой остаток (%):; 31  2. Вязкость DIN 4 при 20ºС (секунды):; 20. Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/м2):; 80 ÷ 120. Время сушки (при 100 г/м2 и 20С):; Пылестойкость: 20 - 30 минут Исчезновение отлипа: 6 - 8 часов Штабелирование: 48 часов. Срок годности:; При соблюдении правил хранения срок годности не ограничен. После длительного хранения всегда про- веряйте однородность и тщательно перемешивайте для устранения возможного осадка.. IF 0501/00 это специальный эффект «мягкости» резиновый на ощупь и весьма устойчивый к царапинам. Высокий эффект прозрачности (без молочного оттенка), даже если наносить на черный цвет. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |