|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 06.02.02 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 1 |

| прекращает действие предыдущего издания от 17.06.99г. ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### IF 1082/73; ### ФИНИШНАЯ КРАСКА С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ЭФФЕКТОМ - сереряная. Цвет:; 73 серебряный (под RAL9006). Область применения:; Плоские части, профили, токарные изделия, картин- ные рамы, встроенная мебель.. Способ нанесения:; С помощью пистолетов-распылителей... Рецептура смешивания: Часть А: Часть В (отвердитель): Разбавитель:; IF 1082/73 TH 720 DT 431; по весу (кг) 100 50 30-40. ## Технические характеристики Сухой остаток (%):; 50  2. Удельная плотность (кг/л):; 1,027  0,030. Вязкость DIN 4 при 20ºС (секунды):; 85  5. Срок годности:; При соблюдении правил хранения срок годности не ограничен. После длительного хранения всегда прове- ряйте однородность и тщательно перемешивайте для устранения возможного осадка.. Подготовка окрашиваемой поверхности Пигментированными полиуретановыми или полиэфирными грунтами, отшлифованными до нанесения IF 1082/73. Общие характеристики Рекомендуемый расход (г/м2):; 70-90. Время сушки (при 120 г/м2 и 20ºС ):; Пылестойкость: Исчезновение отлипа:; 10-15 минут 20-30 минут. Специальные инструкции и способ применения Поддерживать давление подачи воздуха до 3 атм и использовать сопло 1,8 мм. Нанести продукт несколькими тонкими слоями без избыточного смачивания. Именно этот метод позволяет получить окончательный эффект «металлик». По истечении не менее 2 часов (мак. 4 часов) после нанесения краски с эффектом «металлик» IF 1082/73 нанести прозрачный лак, который может быть матовым или глянцевым, полиуретановым или акриловым. IF 1082/73 может использоваться в качестве основы для подбора цвета, путем добавления паст ТР 4140/ХХ, ТР 4190/ХХ и/или красителей серии ХМ 8000/ХХ (см. список). РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КРАСИТЕЛИ:. ХМ 8000/08 амарант. ХМ 8000/14 синий цвет ночного неба. ХМ 8000/07 золотисто-желтый. ХМ 8000/72 черный. ХМ 8000/25 красный. ХМ 8000/69 оранжевый. ХМ 8000/S4 желтый. ХМ 8000/S6 голубой. ХМ 8000/S8 зеленый. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |