|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 14.03.2015 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 1 |

| ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### IF1112/NO; SAYERGRIP (НЕЙТРАЛЬНЫЙ ГРУНТ НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ). Область применения:; Мебель, кухонные двери, двери. Способ нанесения:; Распылитель. Рецептура смешивания: Часть А: Часть В (отвердитель): Растворитель:; % по весу IF1112/NO 100 TH0790/00 30 DT1150/00 30. ## Технические характеристики Сухой остаток (%):; IF1112/NO 68±2. Удельная плотность (кг/л):; IF1112/NO 1,330±0,030. Жизнеспособность:; 3 часа. Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/м²):; 80-120 г/м². Количество слоев:; Макс.1. Время сушки (100 г/м² пр 20ºС):; Пылестойкость: 30/40 мин Исчезновение отлипа: 2 часа. Нанесение последующих слоев:; Через 3-5 часов после нанесения. Подготовка поверхности Sayergrip – это нейтральный грунт на основе растворителя. Возможно добавить пасту серии TP2009/XX или TPL3325/ХХ, для того, чтобы получить разные цвета. Это создаст базу для нанесения, без шлифовки, различных специальных эффектов. Предостережение Sayergrip не подходит для наружного применения. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |