|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 10.07.2016 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 1 |

| прекращает действие предыдущего издания от 13.03.2016 ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### IF1114/7А; SAYERMERCURY- СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ. Область применения:; Мебель, кухонные двери, двери. Способ нанесения:; Распылитель. Рецептура смешивания:; Готов к использованию. ## Технические характеристики Удельная плотность (кг/л):; IF1114/7A 0,940 ± 0.030. Жизнеспособность:; 3 часа. Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/м²):; 80-120 г/м². Количество слоев:; Максимум 1. Время сушки (100 г/м² при 20ºС):; Пылестойкость: 30/40 мин Исчезновение отлипа: 2 часа. Последующее покрытие:; Через 3-5 часов после нанесения. Подготовка поверхности Sayemercury – это специальный эффект, который должен наноситься поверх Sayergrip IF1112/NO без шли- фовки. Для лучшего результата, мы предлагаем оттенить IF1112/NO темным цветом и нанести IF1114/7A. Общие характеристики Это специальная краска с специальным эффектом. Для лучшего результата мы предлагаем зафиксировать IF1114/7А лаком с высокой степенью блеска, таким как, AF8890/00, лак на водной основе. Предостережение Sayermercury не подходит для наружного применения. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |