|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 30.09.16 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 1 |

| ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### IF3695/36; ### МАГНИТНАЯ КРАСКА. Область применения:; Стекло и пластик. Способ нанесения:; Распылитель и автоматические распылительные машины. Рецептура смешивания:; IF3695/36 THL3355/00 XTL3694/00 DT0040/00; По весу (кг) 100% 20% 2% 30-40%. ## Технические характеристики Сухой остаток (%):; 29±1. Удельная плотность (кг/л):; 0,97± 0,03. Вязкость (DIN 6 при 20°С):; 25”±5”. Подготовка поверхности Очищенная поверхность Общие характеристики Жизнеспособность:; 2-3 часа. Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/м²):; 80-120 г/м². Время высыхания:; Пылестойкость: Исчезновение отлипа: Штабелирование:; 30 минут 45 минут 24 часа при 20°С 60-90 минут при 50°С. Стабилен в течение (месяцы):; 12. Нанесение последующих слоев Не требуется Для создания из магнитной краски спецэффекта необходимы специальные магниты или магнитные коврики, которые необходимо положить под основание (стекло или пластик), мы рекомендуем использовать толщину менее 10мм (обычная толщина 3-4мм). С помощью паст серии TP2009/ХХ от 5% до 10%, можно получить необходимый цвет. При окраске МДФ предварительно нанести полиуретановый или полиэфирный грунт. Добавка XTL3694/00 в этом случае не требуется. |
| --- |
|  | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |