|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 22.10.2015 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 2 |

| ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### IFL35XX/XX; ЦИКЛ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЭФФЕКТА РЖАВЧИНЫ. Данный цикл был создан для того, чтобы получить типичный эффект ржавчины, который наносится распылителем. Этот эффект достигается при использовании 3 продуктов: 1слой = IFL3558/19 на основе растворителя , 2-х компонентные краска, для эффекта ржавчины. Перед использованием необходимо тщательно перемешать. ## Технические характеристики Сухой остаток (%):; 69 ± 2. Удельная плотность (кг/л):; 1,86 ± 0,030. Вязкость кружка DIN 4 при 20ºС (секунды):; 35 ± 10. Цвет:; Серый. Срок годности (месяцы); 365. 2 слой = IFL3570/00 на водной основе , 1-компонентный реактив , для эффекта ржавчины ## Технические характеристики Сухой остаток (%):; 10 ± 2. Удельная плотность (кг/л):; 1,03 ± 0,030. Вязкость кружка Ford 4 при 20ºС (секунды):; 10 ± 1. Цвет:; Прозрачный. Срок годности (месяцы); 365. 3слой = IFL3559/00 на основе растворителя, 1-компонентный защитный продукт, для эффекта ржавчины ## Технические характеристики Сухой остаток (%):; 11 ± 2. Удельная плотность (кг/л):; 0,89 ± 0,030. Вязкость кружка Ford 4 при 20ºС (секунды):; 10 ± 1. Цвет:; Прозрачный. Срок годности (месяцы); 365. Подготовка поверхности: Основание может быть из дерева или МДФ, предварительно покрыто полиуретановым или полиэфирным грунтом и от- шлифовано. Описание цикла: - Нанесение краски эффект ржавчины IFL3558/19 как первый слой: Способ применения:; Традиционный распылитель (сопло 1,5 – 1,8 mm). Рецептура смешивания (по весу):; IFL3558/19 100 TH0790/00 20 Разбавитель: DT1150 20 - 40. Вязкость нанесения кружка Ford DIN 4 при 20°C (сек):; 12 – 14. Жизнеспособность:; 2 часа. Обдув (мин. пи 25°C ); 10 – 15. Сушка (мин. при 25°C ); 60. - Тщательная сушка (лучше, если через 24 часа ): Шлифовка, наждачной бумагой со средним зерном, а затем нанесение большого количества реактива IFL3570/00, как самостоятельного продукта. Наносить можно распылителем, воздушно-капельным путем или смоченной тряпкой. Поверхность должна высохнуть при комнатной температуре (не ускоренная сушка). Процесс необходимо повто- рить несколько раз, для того, чтобы получить желаемую степень ржавчины. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |

|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 22.10.2015 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 2 из 2 |

| ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### IFL35XX/XX; ЦИКЛ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЭФФЕКТА РЖАВЧИНЫ. - После сушки: наносится защитный IFL3559/00, как самостоятельный продукт, лучше нанести 2 тонких слоя с очень легкой промежуточной шлифовкой. Защитный продукт наносится с целью предотвращения дальнейшей ржавчины. - Для того, чтобы добиться лучшего сопротивления, необходимо нанести последние два слоя прозрачного акрило-полиуретанового 2-х компонентного лака с желаемой степенью блеска. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |