|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 05.04.2015 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 1 |

| ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### IFO3409/36; ЭФФЕКТ СТАЛИ. Версия:; Серебро. Область применения:; Картинные рамы, мебель. Способ нанесения:; Распылитель (с наполовину закрытым пистолетом). Рецептура смешивания:; 30-50% макс. DT0013/00. ## Технические характеристики Сухой остаток (%):; 30 ± 2. Удельная плотность (кг/л):; 0,997 ± 0.020. Вязкость 4 при 20ºС (секунды):; 120” ± 5”. Время сушки: 12 часов Мы предлагаем закрепить этот продукт прозрачным лаком на основе нитроцеллюлозы, полиуретана или акрила. Для получения специальных цветовых эффектов в IFО 3409/36 могут быть добавлены морилки ХМ 7201/ХХ 5-30%. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |