|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 28.05.2015 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 1 |

| ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### IFO3431/13; ЭФФЕКТ БЕТОНА. Цвета:; 13 белый. Область применения:; Профили и плоские поверхности. Способ нанесения:; Экструдер, шпатель, валик, кисть и распылитель (если хорошо разбавлен водой 15%). Рецептура смешивания:; Готов к использованию. Если необходимо, разбавить 1-8% воды. ## Технические характеристики Сухой остаток (%):; 80±2. Удельная плотность (кг/л):; 1,700±0,030. Вязкость при 30ºС (cps):; 30000±3000. Время сушки:; 72 часа. Срок годности (месяцы):; 12. Общие характеристики: IFO3431/13 можно оттенить пастами на водной основе серии ХА2006/ХХ максимум 5%, после сушки (72 часа), IFO3431/13 шлифуется и покрывается продуктами на водной основе или на основе растворителя (патина, специальные эффекты, лаки, и т.д.). Общие инструкции: - Беречь продукт от замерзания: хранить продукт при температуре выше 5ºС. - Отходы процесса окраски должны утилизироваться в соответствии с природоохранным законодатель ством. Не сливайте отходы в канализацию. - При нанесении, температура продукта и поверхности должна быть выше 15ºС. - Низкие температуры могут предотвратить высыхание поверхности, причиняя растрескивание и от- слоение покрытия. - Из-за огромного разнообразия сырья при производстве мебельных изделий, при переходе от ЛКМ на базе органических растворителей на водоразбавляемые ЛКМ, необходимо проконсультироваться с поставщиками о пригодности имеющегося оборудования и используемых материалов. Особого внимания требуют электростатические пистолеты, насосы, уплотнения, герметики, клеи, присадки для водяной завесы окрасочных кабин, материалы упаковки, абразивные материалы, шпатлевки и т.п. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |