|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 04.05.09 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 1 |

| ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### IFS 2984/36; ### ХРОМ ЭФФЕКТ СЕРЕБРО. Цвет:; Серебро. Область применения:; Картинные рамы, мебель. Способ нанесения:; Распылители (с наполовину закрытой дюзой). ## Технические характеристики Сухой остаток (%):; 11  2. Удельная плотность (кг/л):; 0,920  0,030. Вязкость DIN 4 при 20ºС (секунды):; 12  1. Подготовка окрашиваемой поверхности Тщательно отшлифованная поверхность, предварительно обработанная полиуретановым или полиэфирным грунтом. Затем необходимо нанести полиуретановый пигментированный высокоглянцевый финишный лак TL0335/A5 или TL0336/00, с добавлением пигментированной пасты TP3300/22 в 20% соотношении. После нанесения необходимо выждать 24 часа и затем нанести IFS2984/36; по истечении следующих 24 часов закрепите серебристый эффект лаком AF7290/00 или SZ4190/00 Следует отметить, что поверхность может быть покрыта и полиуретановыми финишными лаками (только если не использовался лак AF7290/00). Специальные инструкции Срок годности 6 месяцев. Всегда проверяйте однородность состава и тщательно перемешивайте, чтобы устранить осадок. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |