|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 23.02.98 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ## Компания «Верниче» официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 1 |

| прекращает действие предыдущего издания от 21.01.98г. . ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### XT 6701/XX; ### МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПОРОШОК ДЛЯ ЗОЛОТЫХ КРАСОК. Цвет:; 34 очень мелкая золотая бронза 35 античная золотая бронза 36 алюминиевый 38 золотая бронза дуката 60 медный. Удельная плотность (кг/л):; XT6701/34 1.038±0.030 XT6701/35 0.970±0/030 XT6701/36 0.550±0.030 XT6701/38 1.350±0.030 XT6701/60 0.950±0.030. Срок годности; При соблюдении правил хранения срок годности не ограничен. После длительного хранения всегда проверяйте однородность и тщательно перемешивайте для устранения возможного осадка. Основные характеристики XT 6701/XX - серия металлических порошков, которые можно использовать для создания специального эффекта и/или золотой, серебряной и медной краски. XT 6701/XX следует добавлять в подходящее связующее в количестве 10-20% по весу. Данный порошок добавляется в процессе механического перемешивания основы в течение некоторого времени, чтобы достичь однородности. Подходящее связующее для создания золотой краски является IF0425/00 (прозрачный золотой-люкс), с данным продуктом можно быть уверенным в гарантированном результате: устойчивый жидкий продукт, который не имеет тенденции к изменению цвета и его вязкости. XT 6701/XX - металлический порошок, который также представлен в прозрачной нитроцеллюлюзной или полиуретановой системе, в матовой и глянцевой серии. Следует помнить о том, что необходимо приготавливать только то количество, которое вы будете использовать в данный момент, потому что, если хранить продукт после его приготовления, то он может изменить свой цвет через 1-2 дня. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |