|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 18.02.01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 1 |

| ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### ZC 2266/36; ### ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ПИГМЕНТИРОВАННАЯ МАТОВАЯ ### КРОЮЩАЯ КРАСКА RAL 9007 АЛЮМИНИЙ. Цвет:; 36 алюминий RAL 9007. Область применения:; Плоские части, профили, токарные изделия, картин- ные рамы и мебели.. Способ нанесения:; С помощью пистолетов-распылителей... Рецептура смешивания: Часть А: Часть В (отвердитель): Разбавитель:; ZC 2266/36 TH 720 DT 431; по весу (кг) 100 50 30-40. ## Технические характеристики Сухой остаток (%):; 55  2. Удельная плотность (кг/л):; 1,050  0,030. Вязкость DIN 4 при 20ºС (секунды):; 120  5. Подготовка окрашиваемой поверхности Предварительно ошкуренную поверхность окрасить полиуретановыми или полиэстерными грунтами. Общие характеристики Рекомендуемый расход (г/м2):; 70-90. Время сушки (при 120 г/м2 и 20ºС ):; Пылестойкость: Исчезновение отлипа:; 5 минут 10-12 минут. Срок годности:; При соблюдении правил хранения срок годности не ограничен. После длительного хранения всегда прове- ряйте однородность и тщательно перемешивайте для устранения возможного осадка.. Специальные инструкции и способ применения После надлежащего ошкуривания загрунтованной поверхности нанести эффект «металлик» с отвердителем и растворителем в рекомендуемой пропорции. Окончательный эффект «металлик» строго связан с вышеописанным методом; пленка имеет шероховатый вид. По истечении не менее 2 часов (мак. 4 часов) после нанесения эффекта «металлик» для придания поверхности гладкого вида нанести прозрачный лак, который может быть матовым или глянцевым, полиуретановым или акриловым. ZC 2266/36 считается базовым продуктом для последующего получения различных цветов по образцу путем добавления прозрачных красителей серии ХМ 8000/ХХ (см. список) РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КРАСКИ:. ХМ 8000/08 амарант. ХМ 8000/14 синий цвет ночного неба. ХМ 8000/07 золотисто-желтая. ХМ 8000/72 черная. ХМ 8000/25 красная. ХМ 8000/69 оранжевая. ХМ 8000/S4 желтая. ХМ 8000/S6 голубая. ХМ 8000/S8 зеленая. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |