|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 21.09.04 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 1 |

| ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### ZC 3203/34; ### ЭФФЕКТ ЗОЛОТОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОТДЕЛКИ. Глянец и цвет:; 16  2, золотой. Область применения:; Плоские части, двери, панели, рамы.. Способ нанесения:; Распылитель.. Рецептура смешивания: Часть А Часть В (отвердитель) Растворитель; ZC 3203/34 ТН 2520 или ТН790 DT 13 или DT 436; по весу (кг) 100 20 20 - 30; по объему (л) 100 20 20 - 30. ## Технические характеристики Сухой остаток (%):; 24  2. Удельная плотность (кг/л):; 0,945  0,030. Вязкость DIN 4 при 20ºС (секунды):; 50  5. ## Подготовка окрашиваемой поверхности Нанесение акриловой (например, TU4103), полиэфирной грунтовки или УФ-шпатлевки. ## Общие характеристики Жизнеспособность (при 20С):; Около 4 часов. Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/м2):; 100-120. Время сушки (при 100 г/м2 и 20С):; Около 4 часов. Ускоренная сушка (100 г/м2):; Обдув: Горячий воздух при 50ºС: Охлаждение:; 15 минут 50 минут 15 минут. Срок годности:; При соблюдении правил хранения срок годности не ограничен. После длительного хранения всегда прове- ряйте однородность и тщательно перемешивайте для устранения возможного осадка.. ZC 3203/34 является эффектом золотой металлической отделки для полиуретановых/акриловых лаков. Спустя два часа возможно нанесение покрытия с высокой степенью глянца TL 336/00 или матового лака TZ 13**/00, в зависимости от необходимого уровня глянца отделки. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |