|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 14.09.99 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 1 |

| ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### AX 2004/00; ### СВЯЗУЮЩЕЕ ДЛЯ ВОДОРАЗБАВЛЯЕМЫХ МОРИЛОК И МОРИЛОК НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЕЙ. Область применения:; Погонаж, багет, мебельные фасады.. Способ нанесения:; Распыление, распыление с растиркой.. Рецептура смешивания:; Вода или разбавители DX 986, DX 931.. ## Технические характеристики Сухой остаток (%):; 20  1. Удельная плотность (кг/л):; 0,970  0,030. Вязкость DIN 4 при 20ºС (секунды):; 19  4. Срок хранения:; 15 месяцев. ## Общие характеристики Добавка АХ 2004 – пленкообразующее связующее для морилок, обеспечивающее более равномерную окраску пор и позволяющее равномернее наносить морилку растиранием (вручную или автоматически). Количество АХ 2004, добавляемое в морилку, зависит от поставленных целей, хотя имеются общие рекомен- дации, приведенные ниже: Морилка (ХМ 8000/ХХ) Связующее АХ 2004 Разбавитель; 1 часть 1-2 части 3-10 частей. Для морилок на базе органических растворителей рекомендуются разбавители DX 931 (когда требуется быстрая сушка) или DX 986 (медленный) при окраске с растиркой (например, дуба). Вода также может использоваться в качестве разбавителя, но она, очевидно, значительно удлиняет период сушки (выждите не менее 8 часов до грунтования). |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |